广西壮族自治区工程建设标准          DB

DB **-**-****                             J *****-****

--------------------------------------------------------

装配式混凝土结构施工质量验收规程Specification for Construction Quality Acceptance of Precast Concrete Structures

（征求意见稿）

20**-*-****发布                       20**-*-****实施

---------------------------------------------------------------------------

广西壮族自治区住房和城乡建设厅 发布

广西壮族自治区工程建设标准

装配式混凝土结构施工质量验收规程Specification for Construction Quality Acceptance of Precast Concrete Structures

DB xx/T xxxx-2016

住房和城乡建设部备案号：J xxxxx-2016

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

施行日期：2016 年 xx 月 xx 日

2016 南宁

前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅统一安排，广西建工集团有限责任公司组织有关单位和专家，经广泛调查研究，依据国家相关标准，借鉴国内外实践经验，结合我省实际，制订本规程。

本规程主要包括：总则、术语、基本规定、隐蔽项目、模板分项工程、钢筋分项工程、混凝土分项工程、预制构件安装分项工程、结构实体验收、装配整体式混凝土结构子分部工程验收等内容。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建工集团有限责任公司具体内容的解释。

本规程在执行过程中如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料反馈至广西建工集团有限责任公司（南宁市朝阳路49号，邮编530012，联系电话：0771-2810513，电子邮箱：etrc@gxjgjt.com），以供今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人员和主要审查人员：

主编单位：广西建工集团有限责任公司

华蓝设计（集团）有限公司

参编单位：广西建筑质量安全监督总站

南宁市城乡建设委员会

中国建筑第三工程局有限公司

南宁市万科房地产有限公司

中民筑友科技集团有限公司

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

广西建工集团第三建筑工程有限责任公司

广西建工集团第二安装建设有限公司

主要起草人员：

目    次

１ 总 则	1

２ 术 语	2

３ 基本规定	5

4  隐蔽项目	7

5  模板分项工程	8

6  钢筋分项工程	9

7  混凝土分项工程	11

8  预制构件安装分项工程	12

8.1 预制构件进场验收	12

8.2 预制构件安装验收	16

8.3 预制构件节点与接缝验收	19

9  结构实体检验	21

10 装配整体式混凝土结构子分部工程验收	22

附录A  钢筋浆锚搭接工艺检验	24

附录B  质量验收记录	26

本规程用词说明	31

本规程引用标准名录	32

条文说明	33

１ 总   则

1.0.1为了加强建筑工程质量管理，统一装配整体式混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2装配整体式混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本规程的规定。

1.0.3本规程应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013配套使用。

1.0.4 装配整体式混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规程外，尚应符合现行国家、行业和广西相关标准的规定。

２ 术 语

2.0.1  装配整体式混凝土结构 monolithic precast concrete structure

由预制混凝土构件或部件通过各种可靠的方式进行连接，并与现场后浇混凝土形成整体的混凝土结构。简称装配整体式结构。

2.0.2  预制混凝土构件 precast concrete component

在工厂或现场预先生产制作的混凝土构件。简称预制构件。

2.0.3  混凝土粗糙面 concrete rough surface

预制构件结合面上用于抗剪的凹凸不平或骨料显露的表面。简称粗糙面。

2.0.4  钢筋机械连接  rebar mechanical splicing

通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用，将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。

2.0.5  钢筋套筒灌浆连接 rebar splicing by grout-filled coupling sleeve

在预制混凝土构件中预埋的金属套筒中插入钢筋并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋连接方式。

2.0.6  钢筋连接用灌浆套筒 the grouting coupler for rebars splicing

通过水泥基灌浆料的传力作用将钢筋对接连接所用的金属套筒，通常采用铸造工艺或者机械加工工艺制造。包括全灌浆套筒和半灌浆套筒两种形式，前者两端均采用灌浆方式与钢筋连接；后者一端采用灌浆方式与钢筋连接，而另一端采用非灌浆方式与钢筋连接（通常采用螺纹连接）。

2.0.7  钢筋浆锚搭接连接 rebar lapping in grout-filled hole

在预制混凝土构件中采用特殊工艺制成的孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式。

2.0.8  灌浆料 grout

在钢筋套筒灌浆连接的套筒和钢筋浆锚搭接连接的孔中灌注的一种水泥基材料。灌浆料以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及少量的混凝土外加剂和其它材料组成，加水搅拌后具有大流动度、早强、高强、微膨胀等特性。

2.0.9  接缝 joint

预制构件与预制构件或现浇构件混凝土之间的交界面。

2.0.10  严重缺陷 serious defect

对装配整体式混凝土结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。

2.0.11  一般缺陷 common defect

对装配整体式混凝土结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。

2.0.12  验收 acceptance

建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

2.0.13  进场验收 site acceptance

对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

2.0.14  检验批 inspection lot

按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。

2.0.15  检验 inspection

对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。

2.0.16  主控项目 dominant item

建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。

2.0.17  一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

2.0.18  抽样检验 sampling inspection

按照规定的抽样方案，随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中，按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

2.0.19  观感质量 quality of appearance

通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。

2.0.20  返修 repair

对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。

2.0.21  返工 rework

对不合格的工程部位采取的重新制作、重新施工等措施。

３ 基本规定

3.0.1 装配整体式混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。

装配整体式混凝土结构施工项目应有施工技术方案，并经审查批准。

3.0.2装配式混凝土结构应按混凝土结构子分部工程进行验收；当结构中部分采用现浇混凝土结构时，装配式结构部分可作为混凝土结构子分部工程的分项工程进行验收。

装配整体式混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、混凝土、预制构件安装等分项工程。

各分项工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则，按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。

3.0.3 对装配整体式混凝土结构子分部工程的质量验收，应在钢筋、混凝土、预制构件安装等相关分项工程验收合格的基础上，进行质量控制资料检查及观感质量验收，并应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。

3.0.4 分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上，进行质量验收记录检查。

3.0.5 检验批的质量验收应包括如下内容：

１ 实物检查，按下列方式进行：

１）对原材料、构配件和器具等产品的进场复验，应按进场的批次和产品的抽样检验方案执行；

２）对混凝土强度、预制构件结构性能等，应按国家现行有关标准和本规程规定的抽样检验方案执行；

３）对本规程中采用计数检验的项目，应按抽查总点数的合格点率进行检查。

２ 资料检查，包括原材料、构配件和器具等的产品合格证（中文质量合格证明文件、规格、型号及性能检测报告等）及进场复验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检记录、抽样检验报告、见证检测报告、隐蔽工程验收记录等。

3.0.6 检验批合格质量应符合下列规定：

１ 主控项目的质量经抽样检验合格；

２ 一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除有专门要求外，一般项目的合格点率应达到80％及以上，且不得有严重缺陷；

３ 具有完整的施工操作依据和质量验收记录。对验收合格的检验批，宜作出合格标志。

3.0.7 检验批、分项工程、装配整体式混凝土结构子分部工程的质量验收程序和组织应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300－2013的规定。

4 隐蔽项目

4.0.1  装配整体式混凝土结构工程应在安装施工及浇筑混凝土前完成下列隐蔽项目的现场验收：

1预制构件与后浇混凝土结构连接处混凝土的粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；

2后浇混凝土中钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

3钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

4结构预埋件、螺栓连接、预留专业管线的规格、数量与位置。

5 模板分项工程

主控项目

5.0.1  预制构件安装临时固定支撑应稳固可靠，应符合设计、专项施工方案要求及相关技术标准规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工记录或设计文件。

一般项目

5.0.2  装配整体式混凝土结构中后浇混凝土结构模板安装的偏差应符合表5.0.2的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁和柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

表 5.0.2 模板安装允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 模板内部尺寸 | 基础 | ±10 | 尺量 |
|  | 柱、墙、梁 | +4，-5 | 尺量 |
| 层高垂直度 | 不大于6m | 8 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 层高垂直度 | 大于6m | 10 | 经纬仪或吊线，尺量 |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 尺量 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m 靠尺和塞尺测量 |

注：检查轴线位置时，应沿纵横两个方向量测，并取其中的较大值。

6 钢筋分项工程

主控项目

6.0.1 钢筋安装时，钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，钢尺检查。

6.0.2 预埋于现浇混凝土内的钢筋套筒灌浆接头的预留钢筋应采用定型钢模具措施对其位置进行控制；应采用可靠的固定措施对预留连接钢筋的外露长度进行控制。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

6.0.3 与预制构件连接的灌浆套筒连接钢筋、连接钢筋、桁架钢筋及预埋件等安装位置偏差必须符合表6.0.3的规定。

表6.0.3  钢筋安装位置的允许偏差和检查方法

| 项 目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灌浆套筒连接钢筋 | 中心线位置 | 2 | 宜用定型模具整体检查 |
|  | 长度 | 3,0 | 尺量 |
| 连接钢筋 | 中心线位置 | 5 | 尺量 |
|  | 长度 | ±10 | 尺量 |
| 桁架钢筋 | 高度 | 5,0 | 尺量 |
| 安装预埋件 | 中心线位置 | 3 | 尺量 |
|  | 水平偏差 | 3,0 | 钢尺和塞尺测量 |
| 斜支撑预埋件 | 位置 | ±10 | 尺量 |

检查数量：全数检查。

一般项目

6.0.4 装配式混凝土结构中后浇混凝土中钢筋安装位置的偏差应符合表6.0.4的规定。

表6.0.4  钢筋安装位置的允许偏差和检查方法

| 项 目 |  |  |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绑扎钢筋网 | 长、宽 |  |  | ±10 | 尺量 |
|  | 网眼尺寸 |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 绑扎钢筋骨架 | 长 |  |  | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 宽、高 |  |  | ±5 | 尺量 |
| 受力钢筋 | 间距 |  |  | ±10 | 钢尺量两端、中间各一点，取最大值 |
|  | 排距 |  |  | ±5 |  |
|  | 保护层厚度 |  | 柱、梁 | ±5 | 尺量 |
|  |  |  | 板、墙 | ±3 | 尺量 |
| 绑扎箍筋、横向钢筋间距 |  |  |  | ±20 | 钢尺量连续三档，取最大值 |
| 钢筋弯起点位置 |  |  |  | 20 | 尺量 |
| 普通预埋件 |  | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
|  |  | 水平偏差 |  | 3,0 | 钢尺和塞尺测量 |

注：1 检查预埋件中心线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中最大值；

2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%以上，且不得有超过1.5倍允许偏差、螺栓和孔道位置时，应由纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

检查数量：在同一检验批内，对梁和柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

检查方法：用钢尺和拉线等辅助量具实测。

7 混凝土分项工程

主控项目

7.0.1  装配整体式混凝土结构安装连接节点和连接接缝部位的后浇筑混凝土强度应符合设计要求。

检查数量：每工作班同一配合比的混凝土取样不得少于1次，每次取样应至少留置1组标准养护试块，同条件养护试块的留置组数宜根据实际需要确定。

检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

7.0.2  装配整体式混凝土结构后浇混凝土的外观质量不应有严重缺陷。

对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处 理。对经处理的部位，应重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查技术处理方案。

一般项目

7.0.3  装配整体式混凝土结构后浇混凝土的外观质量不宜有一般缺陷。

对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

8 预制构件安装分项工程

8.1 预制构件进场验收

主控项目

8.1.1  对工厂生产的预制构件，进场时应检查其质量证明文件和表面标识。预制构件的质量、标识应符合设计要求及现行国家相关标准规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查出厂合格证及相关质量证明文件。

8.1.2  预制构件外观质量应符合表8.1.2的规定，外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

表8.1.2　预制构件外观质量判定方法

| 项目 | 现象 | 质量要求 | 判定方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 露筋 | 钢筋未被混凝土完全包裹而外露 | 受力主筋不应有，其他构造钢筋和箍筋允许少量 | 观察 |
| 蜂窝 | 混凝土表面石子外露 | 受力主筋部位和支撑点位置不应有，其他部位允许少量 | 观察 |
| 孔洞 | 混凝土中孔穴深度和长度超过保护层厚度 | 不应有 | 观察 |
| 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 禁止夹渣 | 观察 |
| 外形缺陷 | 内表面缺棱掉角、表面翘曲、抹面凹凸不平，外表面面砖粘结不牢、位置偏差、面砖嵌缝没有达到横平竖直，转角面砖棱角不直、面砖表面翘曲不平 | 内表面缺陷基本不允许，要求达到预制构件允许偏差；外表面仅允许极少量缺陷，但禁止面砖粘结不牢、位置偏差、面砖翘曲不平不得超过允许值 | 观察 |
| 外表缺陷 | 内表面麻面、起砂、掉皮、污染，外表面面砖污染、窗框保护纸破坏 | 允许少量污染等不影响结构使用功能和结构尺寸的缺陷 | 观察 |
| 连接部位缺陷 | 连接处混凝土缺陷及连接钢筋、连接件松动 | 不应有 | 观察 |
| 破损 | 影响外观 | 影响结构性能的破损不应有，不影响结构性能和使用功能的破损不宜有 | 观察 |
| 裂缝 | 裂缝贯穿保护层到达构件内部 | 影响结构性能的裂缝不应有，不影响结构性能和使用功能的裂缝不宜有 | 观察 |

8.1.3  预制构件吊装预留吊环、预留焊接埋件应安装牢固、无松动。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.1.4  预制构件的预埋件、插筋及预留孔洞等规格、位置和数量应符合设计要求。对存在的影响安装及施工功能的缺陷，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

8.1.5  预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：量测，检查技术处理方案。

表8.1.5  预制构件主控项目尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预留连接钢筋 | 中心位置 | 3 | 尺量 |
|  | 外露长度 | 5，0 | 尺量 |
| 预埋灌浆套筒 | 中心位置 | ±3 | 尺量 |
|  | 套筒内部 | 未堵塞 | 观察检查 |
| 预埋件（安装用孔洞或螺母） | 中心位置 | ±5 | 尺量 |
|  | 螺母内壁 | 未堵塞 | 观察检查 |
| 桁架钢筋高度 |  | 5，0 | 尺量 |
| 与后浇部位模板接茬范围表面平整度 |  | 2 | 2m靠尺和塞尺测量 |

8.1.6  预制构件进场时，预制构件结构性能检验应符合下列规定：

1梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验，并应符合下列规定：

1)结构性能检验应符合国家现行相关标准的有关规定及设计的要求，检验要求和试验方法应符合规范《混凝土工程施工质量验算规范》GB 50204附录B的规定。

2)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验；不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。

3)对大型构件及有可靠应用经验的构件，可只进行裂缝宽度、抗裂和挠度检验。

4)对使用数量较少的构件，当能提供可靠依据时，可不进行结构性能检验。

2对其他预制构件，除设计有专门要求外，进场时可不做结构性能检验。

3对进场时不做结构性能检验的预制构件，应采取下列措施：

1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督制作过程；

2)当无驻厂监督时，预制构件进场时应对预制构件主要受力钢筋数量、规格、间距及混凝土强度等进行实体检验。

检验数量：每批进场不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中应随机抽取一个构件进行检验。

检验方法：检查结构性能检验报告或实体检验报告。

注：“同类型”是指同一钢种、同一混凝土强度等级、同一生产工艺和同一结构形式。抽取预制构件时，宜从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。

8.1.7  灌浆套筒进场时，应抽取套筒采用与之匹配的灌浆料制作对中连接接头，并进行抗拉强度检验，检验结果应符合《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中I级接头对抗拉强度的要求。

检查数量：同一原材料、同一炉（批）号、同一类型、同一规格的灌浆套筒检验批量不应大于1000个，每批随机抽取3个灌浆套筒制作接头，并应制作不少于1组40mm×40mm×160mm灌浆料强度试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

8.1.8  灌浆套筒进场时，应抽取试件检验外观质量和尺寸偏差，检验结果应符合现行建筑工业行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398的有关规定。

检查数量：同一原材料、同一炉（批）号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，检验批量不应大于1000个，每批随机抽取10个灌浆套筒。

检验方法：观察，尺量检查。

8.1.9  灌浆料进场时，应对其拌合物30min流动度、泌水率及1d强度、28d强度、3h膨胀率进行检验，检验结果应符合建筑工业行业标准《钢筋套筒连接用灌浆料》JG/T 408的有关规定。

检查数量：同一成份、同一工艺、同一批号的灌浆料，检验批量不应大于50t，每批按现行建筑工业行业标准《钢筋套筒连接用灌浆料》JG/T408的有关规定随机抽取灌浆料制作试件。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

一般项目

8.1.10  预制构件外观质量应符合表8.1.2的规定，外观质量不宜有一般缺陷。

检查数理：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.1.11  预制构件的尺寸偏差应符合表8.1.11的规定。对于施工过程用临时使用的预埋件中心线位置及后浇混凝土部位的预制构件尺寸偏差可按表中的规定放大一倍执行。

检查数量：按同一生产企业、同一品种的构件，不超过100个为一批，每批抽查构件数量的5%，且不少于3件。

表 8.1.11 预制结构构件尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 板、梁、柱、桁架 | <12m | ±5 | 尺量 |
| 长度 | 板、梁、柱、桁架 | ≥12m 且＜18m | ±10 | 尺量检查 |
| 长度 | 板、梁、柱、桁架 | ≥18m | ±20 | 尺量检查 |
| 长度 | 墙板 |  | ±4 | 尺量检查 |
| 宽度、 高（厚）度 | 板、梁、柱、桁架截面尺寸 |  | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其 中偏差绝对值较大处 |
| 宽度、 高（厚）度 | 墙板的高度、厚度 |  | ±3 | 钢尺量一端及中部，取其 中偏差绝对值较大处 |
| 表面平整 度 | 板、梁、柱、墙板内表面 |  | 5 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 表面平整 度 | 墙板外表面 |  | 3 | 2m 靠尺和塞尺检查 |
| 侧向弯曲 | 板、梁、柱 |  | l/750 且≤20 | 拉线、钢尺 量最大侧向弯曲处 |
| 侧向弯曲 | 墙板、桁架 |  | l/1000 且≤20 | 拉线、钢尺 量最大侧向弯曲处 |
| 翘曲 | 板 |  | l/750 | 调平尺在两端量测 |
| 翘曲 | 墙板 |  | l/1000 | 调平尺在两端量测 |
| 对角线差 | 板 |  | 10 | 钢尺量两个对角线 |
| 对角线差 | 墙板 |  | 5 | 钢尺量两个对角线 |
| 挠曲变形 | 梁、板、桁架设计起拱 |  | ±10 | 拉线、钢尺 量最大弯曲处 |
| 挠曲变形 | 梁、板、桁架下垂 |  | 0 | 拉线、钢尺 量最大弯曲处 |
| 预留孔 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 预留孔 | 孔尺寸 |  | ±5 | 尺量检查 |
| 预留洞 | 中心线位置 |  | 10 | 尺量 |
| 预留洞 | 洞口尺寸、深度 |  | ±10 | 尺量检查 |
| 门窗口 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 门窗口 | 宽度、高度 |  | ±3 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 预埋板中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 预埋件 | 预埋板与混凝土面平面高差 |  | 0，-5 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 预埋螺栓中心线位置 |  | 2 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 预埋螺栓外露长度 |  | +10，-5 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 预埋螺栓、预埋套筒中心线位置 |  | 2 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  | 0，-5 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 线管、电盒、木砖、吊环与构件平面 的中心线位置偏差 |  | 20 | 尺量检查 |
| 预埋件 | 线管、电盒、木砖、吊环与构件表面 混凝土高差 |  | 0，-10 | 尺量检查 |
| 预留插筋 | 中心线位置 |  | 3 | 尺量 |
| 预留插筋 | 外露长度 |  | +5，-5 | 尺量检查 |
| 键槽 | 中心线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 键槽 | 长度、宽度、深度 |  | ±5 | 尺量检查 |
| 桁架钢筋高度 |  |  | +5，0 | 尺量 |

注：1 l为构件最长边的长度（mm）；

2检查中心线、螺栓和孔洞位置偏差时，应沿纵横两个方向量测，并取其中偏差较大值。

8.1.12  建筑节能工程进场材料和设备的复检报告、项目复试要求，应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411附录A的规定执行。

检查数量：全部检查

检查方法：检查施工记录

8.2 预制构件安装验收

主控项目

8.2.1  预制构件安装就位后，连接钢筋、套筒或浆锚的主要传力部位不应出现影响结构性能和构件安装施工的尺寸偏差。

对已出现的影响结构性能的尺寸偏差，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。经过处理的部位，应重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

8.2.2  预制构件安装完成后，外观质量不应有影响结构性能的缺陷。

对已出现的影响结构性能的缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

8.2.3  预制构件与主体结构之间，预制构件和预制构件之间的钢筋接头应符合设计要求。施工前应对接头施工进行工艺检验。

采用螺栓连接时应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205及《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160的要求；采用机械连接时，接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的要求；采用灌浆套筒时，接头抗拉强度及残余变形应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中I级接头的要求；采用浆锚搭接连接钢筋时，浆锚搭接连接接头的工艺检验应按本规程附录A执行；采用焊接连接时，接头质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的要求，检查焊接产生的焊接应力和温差是否造成预制构件出现影响结构性能的质量（如缺陷），对已出现的缺陷，应处理合格再进行混凝土浇筑。

检查数量：全数检查

检查方法：观察，检查施工记录和检测报告。

8.2.4  施工现场灌浆施工中，灌浆料的28d抗压强度应符合设计要求及现行建筑工业行业标准《钢筋套筒连接用灌浆料》JG/T 408的规定，用于检验强度的试件应在灌浆地点制作。

检查数量：每工作班取样不得少于1次，每楼层取样不得少于三次。每次抽取1组试件每组3个试块，试块规格为40mm×40mm×160mm，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆施工记录及试件强度试验报告。

8.2.5  后浇连接部分的钢筋品种、级别、规格、数量和间距应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，钢尺检查。

8.2.6  预制构件外墙板与构件、配件的连接应牢固可靠。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

8.2.7  承受内力的接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件；当设计无具体要求时，应在混凝土强度不小于12.5MPa或具有足够的支撑时方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配整体式混凝土结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检 查混凝土同条件试件强度报告。

一般项目

8.2.8  装配整体式混凝土结构钢筋套筒连接或浆锚搭接连接灌浆应饱满，所有出浆口均应出浆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.2.9  装配整体式混凝土结构安装完毕后，预制构件安装尺寸允许偏差应符合表8.2.9要求。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对于墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

表 8.2.9 预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mm） |  |
| 构件轴线位置 | 基础 |  | 15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 竖向构件（柱、墙板、桁架） |  | 8 |  |
|  | 水平构件（梁、板） |  | 5 |  |
| 标高 | 梁、柱、墙板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱、墙板安装后的高度 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | ＞6m | 10 |  |
| 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 板端面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺测量 |
|  | 梁、楼板底面 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 3 |  |
|  | 柱、墙板 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 3 |  |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫中心位置 | 板、梁、柱、墙板、桁架 |  | ±10 | 尺量 |
| 墙板接缝宽度 |  |  | ±5 | 尺量 |

8.3 预制构件节点与接缝验收

主控项目

8.3.1  连接节点的防腐、防锈、防火和防水构造措施应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观测，检查检测报告。

8.3.2  预制墙板拼接水平节点钢制模板与预制构件间、构件与构件之间应粘贴密封条，节点处模板应在混凝土浇筑时不应产生明显变形和漏浆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.3.3  预制构件拼缝处防水材料应符合设计要求，并具有合格证及检测报告。必要时提供防水密封材料进场复试报告。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.3.4  密封胶打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，宽度和深度符合要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、钢尺检查。

一般项目

8.3.5  预制构件拼缝防水节点基层应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.3.6  密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.3.7  防水胶带粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

8.3.8  预制构件拼缝防水节点空腔排水构造应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

9 结构实体检验

9.0.1  对涉及混凝土结构安全的有代表性的连接部位及预制构件应进行结构实体检验。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除构件位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成。

9.0.2  结构实体检验分预制构件结构性能检验和装配式结构连接性能检验。

预制构件结构性能检验可按下列规定执行：

1 进场时不进行结构性能检验的预制构件部位同现浇混凝土结构；

2 进场时按批次进行结构性能检验的预制构件部分可不进行。

装配式结构连接性能检验包括连接节点部位的后浇混凝土强度、钢筋套筒连接或浆锚搭接连接的灌浆料强度、钢筋保护层厚度以及工程合同规定的项目；必要时可检验其他项目。

9.0.3  后浇混凝土的强度检验，应以在浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。

后浇混凝土的强度检验，也可根据合同约定采用非破损或局部破损的检测方法，按国家现行有关标准的规定进行。

9.0.4  灌浆料的强度检验，应以在灌注地点制备并标准养护的试件强度为依据。

9.0.5  对钢筋保护层厚度检验，抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定。

9.0.6  当混凝土强度及钢筋直径、间距、混凝土保护层厚度不满足设计要求时，应委托具有资质的检测机构按国家有关标准的规定进行检测鉴定。

9.0.7 结构实体检验除应符合本规程外，尚应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204等相关的现行国家、行业标准的有关规定。

10 装配整体式混凝土结构子分部工程验收

10.0.1 装配整体式混凝土结构工程验收时应提交以下资料：

1  工程设计单位确认的预制构件深化设计图，设计变更文件；

2  装配整体式混凝土结构工程所用各种材料、连接件及预制混凝土构件的产品合格证书、性能测试报告、进场验收记录和复试报告；

3  预制构件安装施工验收记录；

4  连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件；

5  后浇注节点的混凝土或浆体强度检测报告；

6  分项工程验收记录；

7  装配整体式混凝土结构实体检验记录；

8  工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

9  预制外墙的装饰、保温、接缝防水检测报告；

10 其他质量保证资料。

10.0.2  装配整体式混凝土结构工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  钢筋的品种、规格、数量、位置和间距；

2  预埋件的规格、数量和位置；

3  钢筋连接方式、接头位置、接头数量；

4  预制混凝土构件与现浇结构连接处混凝土接茬面的尺寸；

5  预制混凝土构件接缝处的防水、防火等构造做法。

10.0.3  装配整体式混凝土结构中涉及装饰、保温、防水、防火等性能要求应按设计要求或有关标准规定验收。

10.0.4  装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收应符合下列规定：

1  有关分项工程施工质量验收合格；

2  质量控制资料完整符合要求；

3  观感质量验收合格；

4  结构实体检验满足设计或标准要求。

10.0.5  当装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1  经返工、返修或更换构件、部件的检验批，应重新进行验收；

2  经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4经返修或加固处理能够满足结构安全使用功能要求的分项工程，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

10.0.6  装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收记录应符合下列规定：

1 施工现场质量管理检查记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中附录A进行;

2 分项工程检验批验收记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中附录D进行;

3分项工程验收记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中附录E进行;

4 部分（子分部）工程验收记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300中附录E进行。

10.0.7  工程质量控制资料应齐全完整。当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。

10.0.8  经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分项工程及分部工程，严禁验收。

10.0.9  装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格后，应将所有的验收文件存档。

附录A 钢筋浆锚搭接工艺检验

A. 0. 1 钢筋浆锚搭接连接工艺检验接头试件可按图A. 0. 1的形式进行制作。按设计要求混凝土强度等级和工艺要求制作3个试件，每个试件设置3个接头，钢筋间距同设计要求，两边的钢筋不设螺旋箍筋。

8

1

200

2

l

3

4

5

6

100      s         s       100

7

图 A.0.1 钢筋浆锚搭接连接接头试件

l—锚固长度；s—被连接钢筋间距

1—预埋钢筋；2—出浆口（排气孔）；3—波纹状孔洞；4—螺旋加强筋；

5—灌浆孔；6—弹性橡胶密封圈；7—被连接钢筋；8—混凝土试件

A. 0. 2钢筋浆锚搭接连接接头试件应采用现场拟应用的同种灌浆料由灌浆工人模拟现场施工工艺进行灌浆，留置2组6个规格为

40mm×40mm×160mm 的长方体试块与试件同条件养护。试块达到设计强度时，可对试件进行工艺检验。

A. 0. 3 钢筋浆锚搭接连接接头试件应进行下列项目检验：

1  对中间的被连接钢筋进行后锚固承载力检验，检验方法应依据现行行业标准JGJ 145的相关规定执行，接头抗拉强度应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中I级接头的要求；

2  后锚固承载力检验完毕后，采用非破损或破损的方法检验两侧钢筋灌浆的密实度。

附录B 质量验收记录

模板分项工程检验批质量验收记录表    附表1-1

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 预制构件安装临时固定措施 |  |  |  | 第5.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 轴线位置 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 底模上表面标高 |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 截面内部尺寸 |  | 基础 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 柱、墙、梁（mm） |  | +4，-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层高垂直度 |  | 不大于6m |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大于6m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 相邻两板表面高低差 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 表面平整度 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

钢筋分项工程检验批质量验收记录表    附表1-2

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 钢筋和品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  |  | 第6.0.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌浆套筒连接钢筋 |  |  | 中心线位置（mm） |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度（mm） |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接钢筋 |  |  | 中心线位置（mm） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长度（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桁架钢筋 |  |  | 高度（mm） |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安装预埋件 |  |  | 中心线位置（mm） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平偏差（mm） |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 斜支撑预埋件 |  |  | 位置（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 绑扎钢筋网 |  |  | 长、宽（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网眼尺寸（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 绑扎钢筋 骨架 |  |  | 长（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽、高（mm） |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋 | 间距（mm） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 排距（mm） |  |  |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 保护层厚度（mm） |  |  | 基础 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 |  | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm） |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋弯起点位置（mm） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 普通预埋件 |  | 中心线位置（mm） |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差（mm） |  |  |  | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

预制构件进场检验批质量验收记录表    附表1-3

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 预制构件合格证及质量证明文件 |  |  |  | 第8.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件标识 |  |  |  | 第8.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预制构件外观严重缺陷 |  |  |  | 第8.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 预制构件预留吊环、焊接埋件 |  |  |  | 第8.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预留预埋件规格、位置、数量 |  |  |  | 第8.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预留连接钢筋 |  | 中心位置（mm） |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度（mm） |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 预埋灌浆套筒 |  | 中心位置（mm） |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 套筒内部 |  | 未堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 预埋件（安装用孔洞或螺母） |  | 中心位置（mm） |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 螺母内壁 |  | 未堵塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 与后浇部位模板接茬范围平整度（mm） |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 预制构件结构性能检验 |  |  |  | 第8.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 灌浆套筒抗拉强度检验 |  |  |  | 第8.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 灌浆套筒外观质量和尺寸偏差 |  |  |  | 第8.1.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 灌浆料结构性能检测 |  |  |  | 第8.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预制构件外观一般缺陷 |  |  |  | 第8.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件的尺寸偏差 |  |  |  | 第8.1.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑节能工程进场材料和设备的复检报告、项目复试要求 |  |  |  | 第8.1.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

预制板类构件（含叠合板构件）安装检验批质量验收记录表 附表1-4

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 影响结构性能和构件安装施工的尺寸偏差 |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 外观质量影响结构性能的缺陷 |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预制构件钢筋接头 |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灌浆料抗压强度 |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 后浇连接部分的钢筋品种、级别、规格、数量和间距 |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制构件外墙板与构件、配件的连接 |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊装上一层构件及承受全部设计荷载的混凝土强度要求 |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢筋套筒连接或浆锚搭接连接灌浆饱满度 |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件安装尺寸允许偏差（mm） |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

预制构件节点与接缝检验批质量验收记录表   附表1-5

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规程的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
|  | 1 | 连接节点的防腐、防锈、防火和防水构造措施 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件与模板间密封 |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 3 | 防水材料质量证明文件及复试报告 |  |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 密封胶打注 |  |  |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 防水节点基层 |  |  |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密封胶胶缝 |  |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防水胶带粘接面积、搭接长度 |  |  |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防水节点空腔排水构造 |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理(建设) 单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 专业监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  本规程中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

本规程引用标准名录

1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204

2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300

3 《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666

4 《混凝土强度检验评定标准》 GB/T 50107

5 《钢筋机构连接技术规程》 JGJ 107

6 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145

7 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 208

8 《钢筋连接用灌浆套筒》 JG/T 398

9 《钢筋连接用套筒灌浆料》 JG/T 408

10 《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》 DB11/T 1030

11 《预制混凝土构件制作与验收规程》 DB21/T 1872

12 《装配整体式混凝土构件生产和施工技术规范》 DB2101/T J07

13 《装配整体式剪力墙结构技术规程》 DB34/T 1874

14 《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》DB37/T 2361

15 《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2364

16 《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2365

17 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 DB37/T 2366

18 《钻芯法检测混凝土抗压强度检测技术规程》 DB37 2368

广西壮族自治区工程建设标准

装配式混凝土结构施工质量验收规程

Specification for Construction Quality Acceptance of Precast Concrete Structures

（征求意见稿）

# 条文说明

目    次

1  总  则	35

3  基本规定	35

4  隐蔽项目	37

6  钢筋分项工程	37

8  预制构件安装分项工程	38

8.1 预制构件进场验收	38

8.2 预制构件安装验收	38

9  结构实体检验	39

10 装配整体式混凝土结构子分部工程验收	39

１ 总   则

1.0.1编制本规程的目的是为了统一和加强混凝土结构工程施工质量的验收，保证工程质量。本规程不包括混凝土结构设计、使用和维护等方面的内容。

1.0.2本规程是对装配整体式混凝土结构工程施工质量的最低要求，应严格遵守。因此，承包合同（如质量要求等）和工程技术文件（如设计文件、企业标准、施工技术方案等）对工程质量的要求不得低于本规程的规定。

当承包合同和设计文件对施工质量的要求高于本规程的规定时，验收时应以承包合同和设计文件为准。

1.0.3 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013规定了房屋建筑各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。本规程是根据该标准规定的原则编写的，适用于该标准“主体结构”分部工程中“混凝土结构”子分部工程的验收。执行本规程时，尚应遵守该标准的相关规定。

3 基本规定

3.0.1  根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的有关剽窃，本条对装配整体式混凝土结构施工现场和施工项目的质量管理体系和质量保证体系提出了要求。施工单位应推行生产控制和合格控制的全过程质量控制。对施工现场质量管理，要求有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度；对具体的施工项目，要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案。上述要求应能在施工过程中有效运行。

施工组织设计和施工技术方案应按程序审批，对涉及结构安全和人身安全的内容，应有明确的规定和相应的措施。

装配整体式混凝土结构施工项目应有施工组织设计和施工技术方案，并经审查批准。

3.0.2根据不同的施工方法和结构分类，列举了装配整体式混凝土结构子分部工程的具体名称。子分部工程验收前，应根据具体的施工方法和结构分类确定应验收的分项工程。

在建筑工程施工质量验收体系中，装配整体式混凝土结构子分部工程划分为四个分项工程：模板、钢筋、混凝土和预制构件安装。

本规程中“结构缝”系指为避免温度胀缩、地基沉降和地震碰撞等而在相邻两建筑物或建筑物的两部分之间设置的伸缩缝、沉降缝和防震缝等的总称。

检验批是工程质量验收的基本单元。检验批通常是按下列原则划分：

１ 检验批内质量均匀一致，抽样应符合随机性和真实性的原则；２ 贯彻过程控制的原则，按施工次序、便于质量验收和控制关键工序质量的需要划分检验批。

3.0.3  子分部工程验收时，除所含分项均应验收合格外，尚应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的生要部位进行见证检测 或结构实体检验，以确保装配整体式混凝土结构的安全。对施工工艺的见证检测，系指根据工程质量控制的需要，在施工期间由参与验收的各方在现场对施工工艺进行检测。有关施工工艺的见证检测内空在本规程中有明确规定，如预应力筋张拉时实际预应力值的检测。本条规定的子分部工程验收内容中，见证检测和结构实体检验可以在检验批或分项工程验收的相应阶段内进行。

3.0.4  分项工程验收时，除所含检验批均应验收合格外，尚应有完整的质量验收记录。

3.0.5  检验批验收的内容包括按规定的抽样方案进行实物检查和资料检查。本条列出了实物检查的方式和资料检查的内容。

3.0.6  本条给出了检验批质量验收合格的条件：主控项目和一般项目检验均应合格，且资料完整。检验批验收合格后，在形成验收文件的同时宜作出合格标志，以利于施工现场管理和作为后续工序的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量志决定性影响的检验项目，这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用，从严要求是必需的。

对采用计数检验的一般项目，以前要求的全格点率为70%及以上，本规程提高了相应要求，通常为80%及以上，且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规程中少量采用计数检验的一般项目，合格点率要求为90%及以上，同时也不得有严重缺陷，这在本规程有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定，检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。对于计数抽样方案，尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作进一步完善。

3.0.7  本条规定了检验批、分项工程、装配整体式混凝土结构子分部工程的质量验收记录和施工质量验收程序、组织。其中，检验批的检查层次为：生产班组的自检、交接检；施工单位质量检验部门的专业检查和评定；监理单位（建设单位）组织的检验批验收。

在施工过程中，前一工序的质量未得到监理单位（建设单位）的检查认可，不应进行后续工序的施工，以免质量缺陷累积，造成更大损失。

根据有关规定和工程合同的约定，对工程质量起重要作用或有急诊的检验项目，应由各方参与进行见证检测，以确保施工过程中的关键质量得到控制。

4 隐蔽项目

4.0.1本条对装配整体式混凝土结构工程在预制构件安装施工及浇筑混凝土前，应进行的隐蔽项目现场验收作了规定，其它隐蔽项目验收可依据设计和有关技术标准执行。

6 钢筋分项工程

6.0.1装配整体式混凝土结构中后浇混凝土中钢筋安装位置的偏差应符合表的规定。该规定中安装用预埋件指用于与预制构件采用焊接或螺栓连接等形式连接用的安装定位预埋件；斜支撑预埋件指用于安装预制构件临时支撑用的预埋件；普通预埋件为除以上两种预埋件外的其余预埋件。

8 预制构件安装分项工程

8.1 预制构件进场验收

8.1.1本条对工厂生产的预制构件进场质量证明文件和表面标识进行了规定。预制构件应具有出厂合格证及相关质量证明文件，应根据不同预制构件类型与特点，分别包括：混凝土强度报告、钢筋复试报告、钢筋套筒灌浆接头复试报告、保温材料复试报告、面砖及石材拉拔试验、结构性能检验报告等相关文件。表面标识通常包括项目名称、构件编号、安装方向、质量合格标志、生产单位等信息，标识应易于识别及使用。

8.1.7质量证明文件包括灌浆套筒、灌浆料的产品合格证、产品说明书、出厂检验报告（含材料力学性能报告）。试件制作同型式检验试件制作，灌浆料应采用有效型式检验报告匹配的灌浆料。考虑到套筒灌浆连接接头无法在施工过程中截取抽检，故增加了灌浆套筒进场时的抽检要求，以防止不合格灌浆套筒在工程中的应用。对于进入预制构件的灌浆套筒，此项工作应在灌浆套筒进入预制构件生产企业时进行。

8.1.11 本条给出的预制构件尺寸偏差是对预制构件的基本要求，如根据具体工程要求提出高于本条规定时，应按设计要求或合同规定执行。

8.2 预制构件安装验收

8.2.1预制构件安装过程中，往往因各种原因使连接钢筋和套筒等主要传力部位出现尺寸偏差，严重时可能会影响到结构性能、使用工程和耐久性，必须对尺寸偏差处理合格后，方能进入下一道工序。

8.2.2预制构件安装过程中，往往因各种原因致使构件出现一些严重的外观质量缺陷，部分缺陷可能会影响到结构性能、使用功能和耐久性，考虑到构件已安装完成，因此允许在施工现场进行处理，处理合格后方能进入下一道工序。

8.2.3钢筋接头对装配整体式混凝土结构受力性能有着重要影响，本条提出对接头质量的控制要求。

8.2.4本条对施工现场钢筋套筒接头灌浆料试块强度进行了规定。

8.2.5后浇连接部分钢筋的品种、级别、规格、数量和间距对结构的受力性能有重要影响，必须符合设计要求。

8.2.7 装配整体式混凝土结构施工时，尚未形成完整的结构受力体系。本条提出了对接头混凝土尚未达到设计强度时，施工中应该注意的事项。

8.2.8本条要求验收时对套筒连接或浆锚搭接连接灌浆饱满情况进行检验，通常的检验方式为观察溢流口浆料情况，当出现浆料连续冒出时，可视为灌浆饱满。

9  结构实体检验

9.0.1当工程未设监理时，也可由建设单位项目专业技术负责人执行。

10 装配整体式混凝土结构子分部工程验收

10.0.1 本条对装配整体式混凝土结构施工质量资料验收部分作出了要求。

10.0.2 本条对装配整体式混凝土结构施工质量隐蔽验收部分作出了要求。

10.0.4 根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，给出了当施工质量不符合要求时的处理方法。这些不同的验收处理方式是为了适应我国目前的经济技术发展水平，在保证结构安全和基本使用功能的条件下，避免造成不必要的经济损失和资源浪费。

10.0.7 工程施工时应确保质量控制资料齐全完整，但实际工程中偶尔会遇到因遗漏检验或资料丢失而导致部分施工验收资料不全的情况，使工程无法正常验收。对此可有针对性的进行工程质量检验，采取实体检测或抽样试验的方法确定工程质量状况。上述工作应由有资质的检测机构完成，出具的检验报告可用于施工质量验收。

10.0.8 分项工程及分部工程经返修或加固处理后仍不能满足安全或重要的使用功能时，表明工程质量存在严重的缺陷。重要的使用功能不满足要求时，将导致建筑物无法正常使用，安全不满足要求时，将危及人身健康或财产安全，严重时会给社会带来巨大的安全隐患，因此对这类工程严禁通过验收，更不得擅自投入使用，需要专门研究处置方案。

10.0.9本条提出了对验收文件存档的要求。这不仅是为了落实在合理使用年限内的责任，而且可以为以后的维护、修理、检测、加固、或改变使用功能时提供有效的依据。