广西壮族自治区工程建设地方标准

DBJ/T45- X X X-2016

备案号：XXXXX-2016

超长混凝土结构裂缝控制技术规程

Technical Specification for Crack Control of Overlong Concrete Structure

（征求意见稿）

2016-XX- XX  发布                           2016-XX- XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅      发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

超长混凝土结构裂缝控制技术规程

Technical Specification for Crack Control of Overlong Concrete Structure

DBJ/T45- X X X-2016

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

实施日期：     年   月   日

2016 南 宁

前   言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标号X X X文件的要求，由广西壮族自治区建筑科学研究设计院研究、江苏省建筑科学研究院有限公司共同编制本地方标准。

本规范的主要内容有：总则；术语；基本规定；材料；设计；混凝土生产技术；混凝土施工技术；质量验收等；附录A、B为规范性附录。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，广西壮族自治区建筑科学研究设计院负责具体技术内容的解释。

本规程在实施过程中，请各单位注意总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广西壮族自治区住房和城乡建设厅标准定额处（地址：南宁市金湖路58号，邮政编码：530028）和广西壮族自治区建筑科学研究设计院（地址：广西南宁市北大南路17号，邮政编码：530005）。

本规程主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

本规程参编单位：江苏省建筑科学研究院有限公司

本规程主要起草人员：卢凌寰 朱惠英 刘加平 宾龙 谢小利 田倩 杨阳  梁凯

黄孝云 王育江 李华

本规程主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2 术语、符合	2

2.1 术语	2

2.1 符合	3

3基本规定	4

4材料	5

4.1一般规定	5

4.2 水泥	5

4.3骨料	5

4.4 掺合料	6

4.5混凝土膨胀剂、抗裂防水剂	6

4.6 其他外加剂	6

4.7 水	7

4.8 纤维	7

4.9 钢筋及其它材料	7

5 设计	8

5.1 一般规定	8

5.2 补偿收缩混凝土	11

5.3 预应力混凝土	12

5.4 纤维混凝土	13

6 混凝土生产技术	15

6.1 一般规定	15

6.2 配合比	15

6.3 计量	16

6.4 制备	17

6.5 运输	17

6.6 交货检验	18

6.7 泵送	18

7 混凝土施工技术	19

7.1 一般规定	19

7.2 模板工程	19

7.3 钢筋工程	20

7.4 预应力工程	21

7.5 混凝土工程	21

7.6特殊部位施工	24

7.7雨、冬期施工	24

7.8 安全施工	24

8 质量验收	26

8.1 一般规定	26

8.2主控项目	26

8.3一般项目	27

8.4工程资料	27

附录A 限制状态下补偿收缩混凝土抗压强度检验方法	29

附录B 裂缝修补	30

本规范用词说明	32

引用标准名录	33

条文说明	35

Contents

- General provisions…………………………………………………………………1

- Terms and Symbols………………………………………………………………2

  - Terms…………………………………………………………………………2

  - Symbols………………………………………………………………………3

- Basic Requirements………………………………………………………………4

- Materials…………………………………………………………………………5

  - General Requirements…………………………………………………………5

  - Cement………………………………………………………………………5

  - Aggregate……………………………………………………………………5

  - Mineral Admixtures…………………………………………………………6

  - Expansive Agent for Concrete、Anticrack and Waterproof Agent for Concrete……………………………………………………………………6

  - Others Admixtures……………………………………………………………6

  - Water…………………………………………………………………………7

  - Fiber…………………………………………………………………………7

  - Reinforcements and Others Materials………………………………………7

- Design……………………………………………………………………………8

  - General Requirements………………………………………………………8

  - Shrinkage Compensated Concrete……………………………………………11

  - Prestressed Concrete…………………………………………………………12

  - Fiber Reinforced Concrete…………………………………………………13

- Production Technology for Concrete……………………………………………15

  - General Requirements………………………………………………………15

  - Mix Proportion………………………………………………………………15

  - Measurement…………………………………………………………………16

  - Preparation…………………………………………………………………17

  - Transportation………………………………………………………………17

  - Delivery Inspection…………………………………………………………18

  - Pumping……………………………………………………………………18

- Construction Technology for Concrete…………………………………………19

  - General Requirements………………………………………………………19

  - Template Engineering ………………………………………………………19

  - Reinforcing Bar Engineering ………………………………………………20

  - Prestressed Engineering ……………………………………………………21

  - Concrete Engineering ………………………………………………………21

  - Special Site Construction ……………………………………………………24

  - Construction in Winter or Rainy Season ……………………………………24

  - Safety in Construction……………………………………………………24

- Quality Acceptance………………………………………………………………26

  - General Requirements………………………………………………………26

  - Main Control Items…………………………………………………………26

  - General Items………………………………………………………………27

  - Engineering Data……………………………………………………………27

Appendix A Text Method of Shrinkage Crack in Fiber Reinforced Concrete and Mortar………………………………………………………………………………29

Appendix B Crack Repairing………………………………………………………30

Explanation of Wording in This Code………………………………………………32

Normative Standard…………………………………………………………………33

Explanation on Terms………………………………………………………………35

# 1  总  则

1.0.1 为规范超长混凝土结构防裂技术应用，防止或减轻超长凝凝土结构裂缝，促进超长混凝土结构的技术进步，确保超长混凝土结构工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑的超长混凝土结构防裂设计与施工。

1.0.3 超长混凝土结构防裂设计与施工应符合节约资源和环境保护的要求。

1.0.4 超长混凝土结构的裂缝控制应综合考虑工程地质、水文地质、各种作用、上部结构、环境条件、施工条件和工期等因素，因地制宜，合理设计，精心施工。

1.0.5 超长混凝土结构应用于地下结构工程时，应采用防水混凝土，做到结构自防水。可根据工程特点、工程部位选择使用补偿收缩混凝土、纤维混凝土、预应力混凝土。

1.0.6 本规程应与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55配套使用。

1.0.7 超长混凝土结构的防裂设计、施工与质量验收，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的现定。

# 2 术语、符合

## 2.1 术语

2.1.1 超长混凝土结构 underground concrete structure with the overlength

混凝土结构长度超过现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定的钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的结构。

2.1.2 后浇带 post-pouring band

由于环境温湿度变化、混凝土收缩、结构不均匀等因素的影响，将梁、板、墙划分为若干部分，经过一段时间再浇筑的具有一定宽度的混凝土带。

2.1.3 膨胀加强带 expansive strengthening band

通过在结构预设的后浇带部位浇筑补偿收缩混凝土，减少或取消后浇带和伸缩缝、延长构件连续浇筑长度的一种技术措施，可分为连续式、间歇式和后浇式三种。

连续式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与两侧相邻混凝土同时浇筑；间歇式膨胀加强带是指膨胀加强带部位的混凝土与一侧相邻的混凝土同时浇筑，而另一侧是施工缝；后浇式膨胀加强带与常规后浇带的浇筑方式相同。

2.1.4 温度应力temperature stress

结构或构件受约束，当环境温度变化时或在有温差的情况下，不能自由胀缩而产生的应力。

2.1.5 混凝土膨胀剂 expansive agent for concrete

与水泥、水拌合后经过水化反应生成氢氧化钙、钙矾石或氢氧化钙和钙矾石，引起混凝土产生体积膨胀的外加剂。

2.1.6 限制膨胀率 percentage of restrained expansion

钢筋等约束体限制混凝土的膨胀时，导入钢筋的应变值，用钢筋的单位长度伸长值表示。

2.1.7 补偿收缩混凝土 shrinkage-compensated concrete

由膨胀剂、抗裂防水剂或膨胀水泥配制的自应力为0.2~1.0MPa的混凝土。

2.1.8 纤维混凝土 fiber reinforced concrete

掺加短合成纤维或短钢纤维的混凝土总称。

2.1.9 预应力混凝土 prestressed concrete

由配置受力的预应力钢筋通过张拉或其他方法建立预加应力的混凝土。

## 2.1 符合

ftk—混凝土龄期为t时的抗拉强度标准值；

wlm—混凝土最大裂缝宽度限值；

C—混凝土的比热容；

ρ—混凝土密度；

α—混凝土的温度线膨胀系数；

σt—温度作用下的结构应力标准值；

w1—每m3混凝土的水泥用量；

w2—每m3混凝土的膨胀剂用量；

F—每m3混凝土的粉煤灰用量；

Q1—水泥水化热；

Q2—外加剂水化热；

t—混凝土的龄期；

σpc—预应力钢筋的有效预压应力；

Tmax—混凝土的最高绝热温升；

εy（t）—龄期t时混凝土收缩引起的相对变形值；

ε0y—标准试验状态下混凝土最终收缩引起的相对变形值；

M1~M11—考虑各种非标准条件下的混凝土收缩修正系数。

# 3基本规定

3.0.1超长混凝土结构的防裂设计与施工，应遵循“防、放、抗”相结合的原则。

3.0.2超长混凝土结构防裂设计与施工，必须符合节约资源和环境保护的要求。

3.0.3超长混凝土结构防裂应积极采用经过试验、检测和鉴定并经实践检验质量可靠的新材料。行之有效的新技术、新工艺。

3.0.4超长混凝土结构必须从建筑结构设计、材料选择、施工工艺等方面全面系统地采取防裂措施。

# 4材料

## 4.1一般规定

4.1.1 超长混凝土结构所用的材料应符合现行国家标准的相关规定，并应有质量证明书和检验合格报告。

4.1.2 超长混凝土结构所用材料的物理力学性能指标应经过有资质的检测机构检测确定，并应符合设计要求。

4.1.3 严禁使用对人体产生危害、对环境产生污染的材料。

## 4.2 水泥

4.2.1 水泥应采用符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175规定的水泥。

4.2.2 配制大体积混凝土宜选用符合现行国家标准《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200规定的水泥。当采用普通硅酸盐水泥时，宜掺加适量的掺合料，掺合料的种类、掺量应通过实验确定。

4.2.3 配制钢纤维混凝土或预应力混凝土时，氯离子含量(质量分数)不应超过胶凝材料质量的0.06% 。

4.2.4 水泥的比表面积不宜大于350m2/kg。水泥中的铝酸三钙（C3A）含量不宜大于8%。

4.2.5 当骨料具有碱活性时，应采用低碱水泥，水泥中的碱含量应小于0.6%。

## 4.3骨料

4.3.1 粗、细骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52中的各项技术指标要求。

4.3.2 细骨料尚应符合下列要求：

1  宜采用水洗中砂，不宜采用细砂；

2  含泥量不应大于2.5%；

3  泥块含量不应大于1%，细度模数不宜小于2.6。

4.3.3 粗骨料尚应符合下列要求：

1  含泥量不应大于1%，泥块含量不应大于0.5%；

2  粒径不宜大于31.5mm，且不得超过构件截面最小尺寸的1/4，和钢筋最小净间距的3/4；对混凝土实心板，粒径不宜超过板厚的1/3；对钢纤维混凝土，粒径不宜大于20mm，且不得超过钢纤维长度的2/3；

3  砂的氯离子含量不得大于0.06(以干砂的质量百分率计)；对于预应力混凝土，砂的氯离子含量不得大于0. 02(以干砂的质量百分率计)。

4  骨料碱活性，应符合有关标准的规定。

4.3.4 骨料中严禁混入影响混凝土性能的有害物质，不得含有烧结物等。

## 4.4 掺合料

4.4.1 掺合料可采用粉煤灰、磨细矿渣粉，其他掺合料应通过实验确定。

4.4.2 粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596的规定；预应力混凝土应采用I级粉煤灰。粉煤灰中的氯化物含量不宜超过0. 06%。

4.4.3 磨细矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046的规定，且比表面积不宜超过450 m2/kg。配置预应力混凝土时，矿渣粉的使用应通过试验确定。

## 4.5混凝土膨胀剂、抗裂防水剂

4.5.1 混凝土膨胀剂、抗裂防水剂的性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB23439的规定。混凝土抗裂防水剂尚应符合表4.5.1的规定。

表4.5.1 抗裂防水剂的性能指标

| 项目 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 48h吸水量/% | ＜65 | JC474 |
| 渗透高度比/% | ＜40 |  |
| 28d收缩率比/% | ＜100 |  |

4.5.2 混凝土膨胀剂可采用硫铝酸钙类、硫铝酸钙—氧化钙类、氧化钙类膨胀剂。硫铝酸钙—氧化钙类膨胀剂不得用于长期环境温度为80℃以上的工程；氧化钙类膨胀剂用于有侵蚀性水的工程时，应掺加活性掺合料。

## 4.6 其他外加剂

4.6.1 减水剂、缓凝剂和泵送剂等外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB8076和现行行业标准《混凝土泵送剂》JC473。

4.6.2外加剂使用前应做适应性试验，不得有假凝、速凝、分层或离析现象，并应根据工程需要和施工要求，通过试验确定外加剂的品种和掺量。

4.6.3严禁采用含有氯盐的早强剂、早强减水剂，外加剂中氯离子含量应符合表4.6. 3的规定。

表4.6.3外加剂带入混凝土中的氯离子(Cl-)含量限值

| 混凝土种类 | 氯离子含量(kg/m3) |
| --- | --- |
| 预应力混凝土 | ≤0.02 |
| 钢筋混凝土 | ≤0.20 |
| 无筋混凝土 | ≤0.60 |

4.6.4当骨料具有碱活性时，由外加剂带入混凝土中的碱含量不宜超过1kg/m3，并应提供混凝土原材料和混凝土中碱的总含量计算书。

4.6.5含亚硝酸盐、硝酸盐和碳酸盐的早强剂严禁用于预应力混凝土结构。

## 4.7 水

4.7.1 水应符合现行国家标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

## 4.8 纤维

4.8.1 钢纤维的性能指标应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规定》JGJ/221的规定。

4.8.2 合成纤维应采用不含再生链烯烃的纯聚合物，其他技术性能应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221的规定，各项性能指标应按照现行国家标准《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T21120中规定的实验方法确定。

## 4.9 钢筋及其它材料

4.9.1 纵向受力钢筋宜采用HRB400级和HRB335级热轧钢筋，箍筋宜采用HRB400级和HPB300级热轧钢筋。

4.9.2 钢绞线、钢丝应分别符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB5224、《预应力混凝土用钢丝》GB5223的规定。

4.9.3 锚具、夹具和连接器的性能应符合现行国家标准《预应力钢筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370等的规定。

4.9.4 金属螺旋管的尺寸和性能应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。

4.9.5 后张预应力孔道灌浆材料或灌浆水泥的性能应符合现行行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50的规定。

# 5 设计

## 5.1 一般规定

5.1.1 不设永久变形缝的地下混凝土结构最大长度应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 最大长度（m）

| 基础形式 | 岩土类型 | 最大长度 |
| --- | --- | --- |
| 桩基 | 岩土 | 120 |
|  | 非岩土 | 150 |
| 筏基 | 岩石 | 150 |
|  | 碎石土、砂石 | 180 |
|  | 粉土、粘性土 | 200 |

注：1 表中的岩土类别指地下室底板地面接触的土壤类别；

2 长度小于等于表中最大长度的超长地下混凝土结构，应按本规范规定编制防裂设计专篇和防裂专项施工方案；

3 长度大于表中最大长度的超长地下混凝土结构，应编制防裂设计专篇和专项防裂施工方案、组织专门论证。

5.1.2 不设永久变形缝的地上混凝土结构最大长度应符合表5.1.2的规定。

表5.1.2 最大长度（m）

| 结 构 形 式 建 筑 性 质 | 框架 | 框剪 | 剪力墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 66 | 60 | 54 |
| 其他建筑 | 90 | 75 | 65 |

注：1 住宅建筑长度不得超过表中数值；

2 长度小于或等于表中最大长度的超长地上混凝土结构，应按本规范规定编制防裂设计专篇和防裂专项施工方案；

3 长度大于表中最大长度时，应编制防裂设计专篇和专项防裂施工方案、组织专门论证。

5.1.3 混凝土结构的防裂设计，除应符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《建筑地基基础设计规范》GB50017、现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3的规定。

5.1.4 超长混凝土结构的防裂设计，尚应符合下列要求：

1 后浇带或膨胀加强带应按本规范第5.1.5条的要求设置，并应按本规范第5.1.6条的要求设置沉降后浇带；

2 后浇带或膨胀加强带应采用填充用膨胀混凝土。膨胀加强带外应采用补偿收缩混凝土，也可采用钢纤维混凝土或预应力混凝土；

3 应采取保温隔热、保水养护、延长养护期等减小温度变化或减小混凝土收缩的有效措施；

4 温度作用宜与其他可能同时出现的荷载作用，按承载力极限状态和正常使用极限状态分别进行效应组合，并应取各自的最不利效应组合进行设计，也可根据最不利的温度作用效应确定附加钢筋的配置。

5 大体积混凝土的设计强度等级可采用60d或90d龄期的强度。

5.1.5 超长混凝土结构应按下列要求设置后浇带或膨胀加强带：

1 后浇带应设在因收缩变形或温度影响可能引起应力集中、机构构件产生裂缝可能性最大的部位；

2 膨胀加强带可代替部分或全部后浇带；

3混凝土结构设置后浇带、膨胀加强带的最大间距限制宜符合表5.15的规定；

表5.15 后浇带或膨胀加强带最大间距限值（m）

| 项目 | 带外混凝土类型 | 桩基础 | 筏形基础 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岩石 | 碎石土、砂土 | 粉土、粘性土 |
| 后浇带 | 普通混凝土 | 30 | 30 | 35 | 40 |
|  | 补偿收缩混凝土 | 40 | 40 | 55 | 60 |
| 膨胀加强带 | 补偿收缩混凝土 | 40 | 40 | 50 | 55 |

注：应采用预应力混凝土且预应力在后浇带和膨胀加强带封闭后建立时，最大间距限值可按普通混凝土的要求采用。

4 地上混凝土结构后浇带、膨胀加强带的最大间距限值、当带外采用普通混凝土时不宜超过35m；带外采用补偿收缩混凝土时不宜超过45m。

5.1.6 混凝土结构宜按下列要求设置沉降后浇带；

1 平面的转折部位；

2 房屋高度差异或荷载差异较大处；

3 地基土的压缩性有显著差异处；

4 上部建筑结构或基础类型不同处；

5 分期建筑房屋的交界处。

5.1.7 混凝土结构中与土壤或水接触的混凝土构件应采用防水混凝土，并应符合下列要求：

1 厚度不应小于250mm；

2 混凝土强度等级不应低于C30，不宜高于C40；

3 设计抗渗等级应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的规定。

5.1.8 混凝土结构构件应根据环境类别与结构类型，确定相应的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值，并进行受拉边缘应力和正截面裂缝宽度验算。

5.1.9 混凝土结构的环境类别可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定采用。

5.1.10 混凝土结构构件的钢筋配置原则应符合下列规定：

1 荷载作用下混凝土构件所需受力钢筋的全截面最小配筋率应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定；

2 抵抗温度收缩的钢筋可利用结构原有的钢筋贯通布置，也可另外设置构造钢筋网，并与原有钢筋接受拉钢筋的要求搭接；

3 超长方向梁两侧腰筋的间距不宜大于150mm，每侧腰筋的截面面积不宜小于梁宽与梁腹板高度乘积的0.15%；当采用预应力混凝土和钢纤维混凝土时不应小于0.10%；

4 钢筋配置宜细而密，布筋方式和钢筋间距宜符合表5.1.10的要求。

表5.1.10 布筋方式和钢筋间距

| 结构部位 | 布筋方式 | 钢筋间距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 地下室底板 | 双层、双向 | ≤200 |
| 楼板 | 双层、双向 | ≤200 |
| 地下室顶板、外墙及屋面板水平筋 | 双排 | ≤150 |

5.1.11 下列地下混凝土构件或部位应加强配筋：

1 墙体单面水平钢筋的配筋率不宜小于0.20%；

2 墙与柱、墙与墙的连接部位宜增设直接为8mm~10mm的水平附加钢筋，伸入墙内不宜小于1500mm，竖向间距与墙体水平钢筋相同，间隔布置；

3 楼板板底配筋率不应小于0.25%，板顶通长钢筋的配筋率不应小于0.15%；卧置于地基上的板，其单面钢筋的配筋率不宜小于0.20%~0.25%(板的厚度较大时可取下限)；

4 墙、板的内外和上下宜垂直于膨胀加强带增设间距为100mm~150mm的附加钢筋，其直径宜为8mm~12mm，长度不应小于带宽与其两侧各延伸500mm之和；

5 当平面形体有较大凹凸时，在凹角处的楼板、两端阳角处及端墙处的楼板、与周围梁柱墙等构件整体浇筑且受约束较强的楼板，应增设温度钢筋；

6 在结构开口的出入口位置、结构截面变化处、构造复杂的突出部位、楼板预留孔洞、标高不同的相邻构件连接处等，宜适当加强配筋。

5.1.12 下列地上混凝土构件或部位应加强配筋：

1 超长方向端开间的墙体水平筋间距不应大于150mm。以结构平面形心为中心，两端超出现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定的混凝土结构适用最大长度范围之外的墙体，单面水平钢筋的配筋率不宜小于0.15%；

2 超长方向端开间无剪力墙时，山墙的柱主筋与箍筋应适当加强；

3 超长方向外梁两侧腰筋的间距宜为150mm，每侧腰筋的截面面积不应小于梁宽与梁腹板高度乘积的0.15%；

4 超长方向的端部及中部楼板、靠近端部的长向墙周围的楼板、平面形体有较大凹凸时凹角处的楼板、其他长度较长墙体周围的楼板、膨胀加强带穿过楼板，应在温度应力较大的方向增设单向或双向温度钢筋，且应在板顶、低双层配置。长度超过表5.1.2规定时，全层楼板在超长方向应双层通长配筋，板底配筋率不应小于0.25%，板顶通长钢筋的配筋率不应小于0.15%；

5 楼板较大洞口周围、标高相差较大的相邻构件连接处，宜适当加强配筋；

6 砌筑于竖向结构外围、连续长度较长的围护墙，应采取加密通长水平筋、设置构造柱和竖向分隔缝等抗裂措施。

5.1.13 地下混凝土结构应按下列要求设置保温隔热层：

1 地面上没有房屋、且距室外地面的高度不大于1.5m的地下室顶板应设置保温隔热层；

2 室外地面下1.5m以内的地下室外墙应设置保温隔热层；

3 保温隔热层宜为表观密度不小于30kg/m3的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS）。

5.1.14 下列要求应在设计文件中标注：

1 混凝土所用原材料的特别要求；

2 混凝土的养护及拆模时间；

3 基坑回填；

4 对后浇带、膨胀加强带的施工要求；

5 保温隔热措施。

## 5.2 补偿收缩混凝土

5.2.1 补偿收缩混凝土宜用于混凝土结构自防水、工程接缝填充、超长混凝土结构、大体积混凝土等工程。补偿收缩混凝土的性能指标应符合表5.2.1的规定。

表5.2.1 补偿收缩混凝土的性能指标

| 项目 | 限制膨胀率（%） |  | 钢筋间距（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龄期 | 水中14d | 水中14d转空气中28d | ≤200 |
| 梁、板 | ≥0.020 | ≥-0.020 | ≤200 |
| 侧墙 | ≥0.025 | ≥-0.020 | ≤150 |

5.2.2 后浇带、膨胀加强带应采用填充用膨胀混凝土，其性能指标应符合表5.2.2的规定。

表5.2.2 填充用膨胀混凝土的性能指标

| 项目 | 限制膨胀率（%） |  | 抗压强大（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 龄期 | 水中14d | 水中14d转空气中28d | 28d |
| 梁、板 | ≥0.025 | ≥-0.010 | ≥35 （比两侧构件提高一级） |
| 侧墙 | ≥0.030 | ≥-0.010 |  |

5.2.3 补偿收缩混凝土的限制膨胀率的测定应按现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB23439的规定执行。

5.2.4 补偿收缩混凝土的抗压强度实验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定执行。填充用膨胀混凝土的抗压强度试验，可按照本规程附录A进行。

5.2.5 后浇带的构造应符合下列要求：

1 后浇带的宽度不宜小于800mm；

2 沉降后浇带应沿地下室结构的底板、楼板、墙体连续封闭设置；

3 后浇带可做成平直缝，结构受力钢筋宜截断后搭接；

4 后浇带宜设在距支座1/3净跨处或受力和变形较小处；

5 后浇带混凝土应在两侧混凝土龄期达60d以上浇筑，当带外采用补偿收缩混凝土时，龄期可减少，但不宜少于28d。沉降后浇带混凝土尚应在两侧建筑沉降差符合要求后浇筑；

6 后浇带混凝土的养护时间不得少于14d。

5.2.6 膨胀加强带的构造除应符合本规范第5.2.5条2、3、4、6款的要求外，尚应符合下列要求：

1 膨胀加强带的宽度宜为2m~3m；

2 膨胀加强带设置部位宜与所替代的收缩后浇带一致。

5.2.7 当按本规程第5.1.5条要求设置膨胀加强带时，混凝土可连续浇筑，地下混凝土结构连续浇筑长度不宜超过120m，地上混凝土结构连续浇筑长度不宜超过本规范第5.1.2条的规定。

5.2.8 在设计图纸中应注明不同结构构件与部位的限制膨胀率指标要求，不应标注抗裂防水剂或膨胀剂的产量。

## 5.3 预应力混凝土

5.3.1 本节所指预应力混凝土仅用于防止或减轻超长混凝土结构在温度作用下所产生裂缝。

5.3.2 预应力钢筋的设置范围、数量应按计算要求确定，并宜符合下列要求：

1 楼板宜采用无粘结预应力筋，框架梁宜采用有粘结预应力筋；

2 混凝土的强度等级宜为C30~C40;

3 预应力筋可直接设置于截面中部或对称设置与截面两侧；

4 无粘结预应力筋的最大间距可取板厚度的6倍，且不宜大于1.0m；

5 对无粘结预应力混凝土，平均预压应力不宜小于0.7MPa，且不宜大于3.5MPa。

注：平均预压应力是指扣除全部预应力损失后，在混凝土总截面面积上建立的平均预压应力。

5.3.3 预应力钢筋的有效预应力计算应符合现行国家标准的有关规定。

5.3.4 温度作用下的结构应力标准值应符合下式要求。

σt -σpe≤0.5ftk     （5.3.4）

式中：σt—温度作用下的结构应力标准值；

σpe—预应力钢筋的有效预压应力；

ftk—混凝土抗拉强度标准值。

5.3.5 当无粘结预应力筋长度超过40m时，宜采取两端张拉；当无粘结预应力筋长度超过80m时，宜采取分段张拉和锚固。

5.3.6 在设计中宜根据结构类型、预应力构件类别和工作经验，采取下列措施减少柱和墙等约束作用对梁、板预加应力效果的不利影响：

1 板的长度超过60m时，可采用后浇带或临时施工缝对结构分段施加预应力；

2 将梁和支承柱之间的节点设计成在张拉过程中可产生无约束滑动的滑动支座；

3 当未能按上述措施考虑柱和墙对梁、板的侧向约束影响时，在柱、墙中可配置附加钢筋承担约束作用产生的附加弯矩，同时应考虑约束作用对梁、板中有效预压应力的影响。

## 5.4 纤维混凝土

5.4.1 钢纤维混凝土适用于减轻或防止混凝土结构的间接作用下的裂缝，合成纤维混凝土适用于控制混凝土早起塑性收缩裂缝。对抗裂要求较高的结构构件，宜采用掺加纤维的补偿收缩混凝土。

5.4.2 钢纤维混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。立方体抗压强度标准应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

5.4.3 钢纤维混凝土强度标准值和设计值以及钢纤维混凝土结构构件承载力计算应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221的有关规定。

5.4.4 钢纤维混凝土的受压和受拉弹性模量以及剪变模量应根据钢纤维混凝土的强度等级按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

钢纤维混凝土的泊松比和线膨胀系数可取与普通混凝土相同值，并按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

5.4.5 钢纤维混凝土中的纤维体积率不宜小于0.35%，合成纤维混凝土中的纤维体积率宜为0.10%。纤维的最终掺量应经实验验证确定。

5.4.6 合成纤维混凝土的强度等级、各项强度标准值及设计值、弹性模量、泊松比和线膨胀系数等，可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定采用。

5.4.7 合成纤维混凝土结构构件承载力可按同强度的普通混凝土结构构件计算。

5.4.8 合成纤维混凝土的限裂效能等级不宜低于二级，限裂效能等级的评定应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221、中国工程建筑标准化协会标准《纤维混凝土结构技术规程》CECS38的规定。

# 6 混凝土生产技术

## 6.1 一般规定

6.1.1 混凝土应采用符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T14902规定的预拌混凝土，其质量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB50164的规定。主要生产、计量和检验设备应符合现行国家标准的有关规定，并应定期检定、校准。

6.1.2 混凝土所用材料除应符合本规范第4章的规定外，尚应符合下列要求：

1 水泥使用时，水泥的温度不应超过60℃。不得使用过期或受潮结块的水泥，不得将不同品种、不同强度等级、不同厂家的水泥混合使用；

2 应优先选用洁净、级配良好的中砂和级配良好、空隙率较小的粗骨料。泵送混凝土的粗骨料，其最大粒径不得大于输送管径的1/4；

3 掺合料在运输与储存中应有明显标志，严禁与水泥等粉状材料混淆；

4 选用外加剂时，应根据工程的具体情况做水泥适应性及实际效果试验，确定选用外加剂的品种及掺量；

5 材料进场后，骨料应按不同品种、不同规格分别堆放。水泥应按不同品种、不同强度等级及牌号分别储存在专用仓储罐内；粉煤灰及矿渣粉应分别存在标志明显的仓储罐内；粉状膨胀剂及抗裂防水剂应严防受潮结块。

6 所有院材料应按规定进行复验。

6.1.3 混凝土受侵蚀介质作用时，应按介质的性质选用相应的水泥，或采取相应的防腐蚀措施。

6.1.4 应严格控制混凝土拌合物中氯化物总含量，并提供混凝土原材料及混凝土中氯化物的总含量计算书。混凝土拌合物中氯离子含量应符合下列要求：

1 对处于干燥环境或者有防潮措施的钢筋混凝土，不得超过胶凝材料质量的1.0%；

2 对处于潮湿而不含氯离子环境中的钢筋混凝土，不得超过胶凝材料质量的0.3%;

3 对处于潮湿并含有氯离子环境中的钢筋混凝土，不得超过胶凝材料质量的0.1%；

4 对预应力混凝土及处于易腐蚀环境中的钢筋混凝土，不得超过胶凝材料质量的0.06%。

## 6.2 配合比

6.2.1 混凝土配合比设计应遵照下列原则：

1 配合比设计应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55进行；

2 必须满足设计所要求的强度、膨胀性能、抗裂性、耐久性等技术指标和施工工作性的要求；

3 膨胀剂或抗裂防水剂应根据工程要求的限制膨胀率设计值、施工及技术经济效益事先选定其品种和掺量。

6.2.2 混凝土配合比应符合下列规定：

1 混凝土最小胶凝材料用量不应低于300kg/m3，其中最低水泥用量不应低于220kg/m3（以硅酸盐水泥为基准），混凝土最大水胶比不应大于0.45；

2 用水量不宜大于180 kg/m3；

3 砂率宜为35%~45%；

4 膨胀剂或抗裂防水剂的掺量，用于补偿混凝土时宜为30kg/m3~50 kg/m3，用于填充用膨胀混凝土（后浇带、膨胀加强带）时，宜为40kg/m3~60 kg/m3，合理掺量应经实验确定；

- 掺合料的掺量应符合下列要求：

（1）粉煤灰掺量宜外为15%~30%，预应力混凝土不得超过25%；

（2）矿渣粉掺量宜为10%~30%；

6 合成纤维的掺量宜为0.5 kg/m3~1.0 kg/m3，具体掺量应根据抗裂要求确定；

7 配置钢纤维混凝土必须符合现行行业标准《钢纤维混凝土》JC/T3064的要求，钢纤维的掺量一般体积率为0.4%~0.8%，可采用国产的铣削钢纤维，用量为30 kg/m3~60 kg/m3；

8 采用预应力混凝土时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中有关预应力分项工程的要求；

9 掺入引气剂或引气减水剂时，混凝土含气量应控制在3%~5%；

10 为延缓混凝土拌合物的初凝时间，宜选用缓凝型泵送剂；

11 混凝土拌合物入泵坍落度宜控制在（180±20）mm；

12 混凝土的初凝时间不宜少于10h，高温季节（气温28℃以上）时，不宜少于14h，冬期施工时不宜迟于7h；

13 混凝土的含碱量应符合国家现行标准的规定，当骨料含碱活性时，含碱量不应超过3 kg/m3。

6.2.3 混凝土的配合比应通过实验确定，试配时应进行抗裂性试验和混凝土水化热计算。

6.2.4 混凝土配合比确定后，尚须提供混凝土的限制膨胀率测定值。

## 6.3 计量

6.3.1 混凝土的各种原材料必须采用专用计量器具进行称量，计量装置应定期检定，并定期进行静态动态计量校正。适用前应对计量设备进行零点校核。

6.3.2 混凝土配料必须按配合比准确计量，每盘混凝土各组成材料的允许偏差不应大于下列规定：

1 水、水泥、外加剂、掺合料及膨胀剂或抗裂防水剂、合成纤维或钢纤维为±1%；

2 粗、细骨料为±2%。

6.3.3 对骨料含水率的检测，每一工作班不应少于一次，在含水率变化较大时或雨天生产时应增加检测次数，并应及时调整生产配合比。

## 6.4 制备

6.4.1 混凝土制备时，掺合料和外加剂应与混凝土其他原材料一起投入搅拌机中，搅拌均匀。合成纤维混凝土及钢纤维混凝土的搅拌投料次序和方法可与普通混凝土相同，也可采用将合成纤维或钢纤维和粗、细骨料、水泥、掺合料先干拌，而后加水和外加剂湿拌的方法，搅拌时间应适当延长，20s~40s。当采用先干拌后湿拌工艺搅拌钢纤维混凝土拌合物时，干拌时间不宜少于1.5min。合成纤维混凝土拌合物中的纤维应均匀、分散、不结团、且颜色一致，不得出现离析泌水现象。每一工作班对搅拌时间至少应抽检两次。

6.4.2 混凝土的坍落度应在搅拌站和浇筑地点分别取样检测，每一工作班不应少于两次检测，如有疑问，应随时检测，并以浇筑地点的检测值为准，同时还应观察混凝土拌合物的和易性，不应有泌水、离析分层现象出现。

6.4.3 混凝土拌合物出现下列情况之一者，应按不合格处理：

1 错用配料单已无法补救；

2 混凝土配料时，任意一种材料计算失控或漏配；

3 拌合不均匀或夹带生料；

4 出机口混凝土坍落度超过最大允许值或严重泌水、离析分层。

## 6.5 运输

6.5.1 运输时混凝土拌合物应保持均匀性，不应产生分层、离析现象。应避免合成纤维混凝土搅拌成团；钢纤维混凝土拌合物在运输过程中防止产生离析、分层。运输频率应保证混凝土施工的连续性。运送容器应内壁光滑平整，不漏浆，且应有防晒、防风等设施。

6.5.2 装料前应将运输车筒内残余混凝土及积水排净，运输过程中严禁向筒内加水。

6.5.3运输车应设明显标志，标明该车混凝土强度等级及特殊要求。

6.3.4 混凝土拌合物从装料、运输、卸料泵送、浇筑完毕的延续时间，当气温不高于25℃时，不宜超过3h；当气温高于25℃时，不宜超过2h。

6.5.5 混凝土出厂时，应持有混凝土公司的发货单。发货单应标明需方、供方，工程名称，混凝土强度等级，供货日期，运输车号，供货数量，发车时间，入泵时间，供需双方签名。

## 6.6 交货检验

6.6.1 混凝土拌合物运输至浇筑地点，其坍落度应符合施工要求。当拌合物的坍落度损失不能满足施工要求时，必须返回站内调整。严禁直接加水或二次流化。

6.6.2 预拌混凝土交货检验的坍落度测试和混凝土试件的制作，均应在交货地点有施工单位具有相应资格的技术人员和供货单位的相关人员共同进行，并应有具有相应资格的工程监理人员见证取样送检。

6.6.3 混凝土的标准养护试件成型后宜立即送标准养护室，拆模后12h以内应送到指定的实验室进行标准养护至28d。

## 6.7 泵送

6.7.1 混凝土拌合物的泵送应符合现行行业标准《混凝土泵送技术规程》JGJ/T10的要求。对纤维混凝土可采用泵送施工，泵的功率应比泵送普通混凝土泵大20%。为保证连续泵送，必须时可降低泵送速度。

6.7.2 应根据工程特点、输送距离、输出量和混凝土浇筑计划选择泵车，并确定泵车的数量及位置。泵车应设置在场地平整坚实，便于供料、浇筑和配管的位置。

    - 混凝土拌合物的泵送应连续进行。

# 7 混凝土施工技术

## 7.1 一般规定

7.1.1 超长混凝土结构的施工除应按本章规定执行外，尚应执行现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《混凝土结构工程施工规范》GB50666的规定。

7.1.2 超长混凝土结构工程施工前，应编制施工组织设计或专项施工方案及质量控制措施。

7.1.3 进入施工现场的混凝土拌合物及其它材料必须符合设计要求和有关规定。

7.1.4混凝土试件应浇筑地点随机取样，同一工程、同一配合比的混凝土取样应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定执行。留置组数可根据实际需要适当增加。

7.1.5 纤维混凝土结构和预应力混凝土结构的施工，除应符合本规范的规定外，尚应分别符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T221、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92和现行中国工程建设标准化协会标准《建筑工程预应力施工规程》CECS180的规定。

## 7.2 模板工程

7.2.1 模板及其支架必须进行设计，并应符合下列要求：

1 应根据混凝土结构的结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性；应能可靠地承受施工过程中所产生的各类荷载；

2 模板及其支架应构造简单、拆装方便，并应便于钢筋的安放绑扎、混凝土的浇筑和养护；

3 地下室底板应采用混凝土垫层做底模；外墙、柱模板可采用大模板或组合钢模板；梁板宜采用竹模板、多层木模板；

4 宜将钢纤维混凝土的模板的尖角和棱角修成圆角。

7.2.2 立柱、斜撑的支承体和用作模板的地坪、砖模等应坚固、平整。

7.2.3 模板安装应符合下列要求：

1 安装上层模板及其支架时，上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板；下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架；

2 与混凝土接触的模板面应涂刷隔离剂，但不应沾污钢筋；

3 固定在模板上的混凝土垫块或钢筋定位器、预埋件及预留孔（洞），应位置准确、安装牢固、不得遗漏；

4 构件截面形状、尺寸必须符合设计要求，且接缝应紧密，不得漏浆和渗水；

5 模板内的杂物应清理干净。混凝土浇筑前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

6 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为1/1000~3/1000。

7.2.4 模板拆除应符合下列要求：

1 模板及其支架的拆除顺序及安全措施应按施工技术方案执行，并应符合“先支后拆、非承重先拆”的原则；

2 拆除模板时，不应损坏构件表面及棱角，不应撞击楼层地面。拆卸的模板和支架宜分散堆放，及时清运；

3 拆除梁、板底模及其支架时，其混凝土强度必须符合设计要求，当设计无要求时应符合表7.2.4的要求；

表7.2.4 拆模时梁板构件混凝土强度要求

| 构件类型 | 构件跨度L(m) | 混凝土抗压强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | L≤2 | ≥50 |
|  | 2＜L≤8 | ≥75 |
|  | L＞8 | ≥100 |
| 梁 | L≤8 | ≥75 |
|  | L＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | - | ≥100 |

4 对于后张预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除；底模支架不应再结构构件预应力前拆除；

5 当发现影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除并及时处理。

## 7.3 钢筋工程

7.3.1 钢筋进场时，应按现行国家相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。

7.3.2 钢筋下料前应熟悉、审查、校对设计图纸与施工说明及有关技术文件，需对照每个构件中的每个编号钢筋级别、直径、型号、牌号、位置和数量。如有问题应及时与设计部门研究解决。

7.3.3 当钢筋品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。

7.3.4 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

7.3.5 在施工现场，应按现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查并抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规定。

7.3.6 在浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收，其内容包括：

1 纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置；

2 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率；

3 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距；

4 预埋件的规格、数量、位置。

## 7.4 预应力工程

7.4.1 预应力混凝土的施工，除应符合本规范外，尚应符合现行中国工程建设标准化协会标准《建筑工程预应力施工规程》CECS180和现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92的规定。

7.4.2 放张及张拉预应力筋时，混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时，不得低于设计强度的75%。

7.4.3 预应力钢筋的下料长度应考虑曲率、锚固端保护层厚度、张拉端伸长值及混凝土变形等因素，根据张拉和锚固方法进行确定。

7.4.4 预应力钢筋布筋时宜保持顺直。

7.4.5 当采用应力控制方法张拉预应力钢筋时，尚应校核预应力钢筋的伸长值。

7.4.6 无粘结预应力混凝土结构张拉端和固定端的混凝土应加强振捣，保证密实。

7.4.7 预应力钢筋张拉完后，应做好张拉端的保护工作，采用C30混凝土进行封堵。

## 7.5 混凝土工程

7.5.1 混凝土拌合物宜在同一预拌混凝土生产厂订购，并应对所用原材料、配合比、计量、拌制、运输及泵送等生产环节进行监控、必须根据混凝土发货单上的混凝土品种及使用部位，正确浇筑到规定的部位，严禁错运错用。

7.5.2 混凝土浇筑应符合下列规定：

1 在计划浇筑区段内连续浇筑，不得中断；

2 混凝土浇筑宜以阶梯式推进，浇筑间断时间不得超过混凝土的初凝时间；

3 混凝土不得漏振、欠振和过振；

4 混凝土终凝前，应采用抹面机械或人工3次抹压。

7.5.3 混凝土应采用高频机械振捣密实，振捣时间宜为10s~30s。

7.5.4混凝土应振捣密实，可采用插入式振捣、表面振动的方法，每次浇筑层厚度应符合表7.5.4的要求。

表7.5.4 每次浇筑层厚度

| 振捣混凝土的方法 | 浇筑层厚度 |
| --- | --- |
| 插入式振捣 | 振捣器作用部分长度的1.25倍 |
| 表面振捣 | 200mm |

7.5.5 采用振捣器捣实混凝土应符合下列要求：

1 采用插入式振捣器振捣混凝土的移动间距，不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；振捣器插入下层混凝土内的深度不应小于50mm，与模板的距离不应大于其作用半径的0.5倍，并不应压贴模板、钢筋和预埋件振捣；

2 采用表面振捣器振捣混凝土的移动间距，应使振捣器的平板覆盖已振实部分的边缘；

3 采用附着式振动器振捣混凝土，其设置间距应经试验确定；

4 振捣过程中，不得踩踏、挪动已绑扎好的钢筋和预埋件。如发现偏差，应及时校正。

7.5.6 混凝土浇筑应不留或少留施工缝，施工缝应设在结构受剪力较小且便于施工的部位。留缝应遵守下列规定：

1 应留置在基础的顶面、梁的下面、无梁板柱帽的下面；

2 单向板留置在平行于板的短边的任何位置，双向板施工缝的位置按设计要求留置；

3 主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留在次梁跨度的中间1/3范围内；

4 有防水要求的墙体水平施工缝应留在高出底板表面300mm以上的墙体上或留在楼板底面以下150mm的墙体上；

5 墙体垂直施工缝宜避开地下水和裂缝水较多地段；

6 墙体有预留孔洞时，施工缝距孔洞边缘不应小于200mm；

7 浇筑施工缝混凝土前，应清除表面浮浆和杂物，刷净浆或混凝土界面剂。

7.5.7 地下混凝土结构的底板混凝土应连续浇筑，当分层浇筑、分层振捣时，上层混凝土应在下层混凝土初凝之前浇筑。

7.5.8 对大体积混凝土必须采取有效措施控制其温度收缩裂缝，并按大体积混凝土施工方法进行施工，施工中要填写“大体积混凝土控制记录表”、“混凝土测温记录表”，绘制混凝土测温布置图，其测温除应符合现行国家标准《大体积混凝土施工技术规程》GB50496的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 测温点宜布置在混凝土的边缘与中间部位；

2 测温点的间距不应大于5m；

3 当混凝土温度处在上升阶段时，每2h~4h测温一次；当混凝土温度处于下降阶段时，每8h测温一次；混凝土结构表面以内40mm~80mm位置的温度与环境温度的差值小于20℃时，可停止测温；

4 测混凝土温度的同时应测大气温度；

5 测温点应编号；

6 测温元件的测温误区应不大于0.3℃（25℃环境下），测试范围：-30℃~120℃。宜采用由计算机进行监控的测温设备。

7.5.9 墙、柱混凝土的浇筑应符合下列要求：

1 水平施工缝以下部分墙柱应与下层结构楼板或地下室底板一同浇筑；

2 水平施工缝以上部分墙体应在浇筑混凝土之前，填以与混凝土内砂浆成分相同的去石水泥砂浆50mm~100mm厚；

3 墙、柱混凝土应分段浇筑，每段浇筑高度：对于柱不应大于3.5m，对于墙不应大于3m。

7.5.10 地下室顶层和中间层的梁板宜与其下的墙、柱混凝土整体浇筑。

7.5.11 钢纤维混凝土应采用机械振捣，采用的振捣机械和振捣方法除保证混凝土密实外，还应保证钢纤维分布均匀。合成纤维混凝土捣实时的振动频率与时间应以能使拌合物中所含空气充分逸出为准。

7.5.12 无粘结预应力混凝土结构的张拉端混凝土的振捣要保证密实。

7.5.13 混凝土浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取养护措施，并应符合下列规定：

1 对于大体积混凝土和大面积板面混凝土，表面抹压后应及时覆盖并保温、保湿养护；混凝土硬化后，宜采用蓄水养护或覆盖养护，养护时间不应少于14d；

2 对于墙体等不易保水养护的结构，宜在顶部设水管喷淋，带模养护时间不宜少于3d。拆模后宜用养护剂进行养护、养护时间不宜少于14d；

3 混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏或安装模板及支架；

4 混凝土浇筑完毕后应尽快进行回填土的施工；

5 补偿收缩混凝土必须进行充分的湿润养护，在浇筑完后应立即覆盖进行保湿养护，并应指派专人随时浇水。养护时间宜为14d，不得少于7d；

6 夏季应适当延长养护时间。应控制结构与外界的温度差在25℃之内。

7.5.14纤维混凝土浇筑成型后，应浇水养护，养护期不得少于14d。

## 7.6特殊部位施工

7.6.1 后浇带、膨胀加强带的设置应符合设计要求。

7.6.2 后浇带、膨胀加强带的施工应符合下列要求：

1 后浇带、膨胀加强带应采用填充用膨胀混凝土浇筑，其强度等级应符合设计要求；

2 后浇带、膨胀加强带部位及其外贴式止水带。

3 后浇带、膨胀加强带的湿养护时间不得小于28d。

## 7.7雨、冬期施工

7.7.1 无全遮盖措施时，雨天不宜施工，大雨时不应施工。

7.7.2 当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃，或当日最低气温低于0℃时，混凝土工程施工应采取冬期施工技术措施。

7.7.3 混凝土工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

7.7.4 混凝土冬期施工应符合下列条件：

1混凝土冬期施工可采用蓄热法、综合蓄热法、混凝土外加剂法、暖棚法或多种方法相结合的方法。当采用暖棚法施工时，棚内温度不得低于5℃；

2 应使用多层木模板、竹模板；

3 混凝土浇注后，应立即用塑料薄膜和保温材料覆盖，养护期不得小于14d。带模养护不得少于7d；

7.7.5 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不得低于5℃。

7.7.6 采用蒸汽养护时，混凝土强度等级宜提高一级，升温速率不宜大于15℃/h，降温速率不宜大于10℃/h。

## 7.8 安全施工

7.8.1 混凝土工程施工的安全技术必须遵守现行的建筑施工安全技术规定。

7.8.2 应严格执行分部（分项）安全生产技术交底制度。指挥生产的人员在向班组分配生产任务时，必须同时向他们进行安全技术书面交底。

7.8.3 施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗及高处临边等危险作业处，应按规定设置安全防护措施，挂设符合规定的各类安全标志牌，夜间设红灯示警。

7.8.4 施工现场必须设置符合要求的安全通道，供作业人员通行。安全通道必须保持畅通，设置规定的标志提供安全的足够的照明。

7.8.5 施工现场各种安全防护设施、安全警告牌等，不得擅自拆动。确因作业需要临时拆动的，应经施工现场负责人同意并采取相应措施，方可拆除。作业完毕，立即恢复原状。

7.8.6进入施工现场的施工机具必须严格执行现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的规定，施工械具操作人员应持证上岗。

7.8.7 施工现场各种脚手架、垂直运输设备及施工临时用电等，必须编制有针对性的专项安全施工方案，并由具有相应资格的单位和人员安装或拆除。使用中应有专人操作和维护。首次安装或分段安装完毕在投入使用前必须组织有关人员验收，合格后方可投入使用，并保留记录。

7.8.8 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机具有电必须符合“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，其在正常情况下不带电的金属外壳，必须按规定做保护接零或接地。开关箱应标识清晰。清楚，并有专人保管和使用。临时停电、停工休息或下班时，必须拉闸断电，锁好开关箱。

7.8.9 施工现场应严格执行安全生产和消防安全的检查制度。

7.8.10 在楼面或脚手架上堆放混凝土拌合物或其他物料时要注意轻放，楼面和脚手架上的各种施工荷载，不得超过其允许荷载。

7.8.11 装拆模板必须有稳固的登高工具或脚手架。高度超过2m时，必须搭设脚手架。装拆过程中，除操作人员外，下面不得站人，高处作业人员必须挂上安全带。

7.8.12 张拉预应力钢筋时，作业人员不得站在预应力筋的两端，并应在张拉千斤顶的后面设防护装置。

7.8.13冬期施工取暖，应符合防火要求，指定专人负责管理，并有防止一氧化碳中毒的措施。禁止使用电炉、照明灯具取暖。

# 8 质量验收

## 8.1 一般规定

8.1.1 超长混凝土结构的质量验收，除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204外，尚应符合下列要求：

1 补偿收缩混凝土、纤维混凝土、预应力混凝土应符合设计指标要求；

2 混凝土裂缝的修补应符合本规范附录B的规定；

3 检验批的主控项目和一般项目必须通过合格验收；

4 工程资料必须经过核查，达到完整、可靠。

## 8.2主控项目

8.2.1 超长混凝土结构使用的原材料应具有出厂合格证和进场检验合格报告。

检验方法：检查材料出厂合格证、出厂检验报告和检查检验报告。

检查数量：按规定的验收批全数检查。

8.2.2 超长混凝土结构的混凝土强度等级应符合设计要求。

检验方法：检查预拌混凝土出厂合格证、混凝土试块强度见证检测报告和主体结构检测报告。

检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《预拌混凝土》GB/T14902中的规定进行检查。

8.2.3 补偿收缩混凝土的限制膨胀率应符合设计要求。

检验方法：检查补偿收缩混凝土的限制膨胀率现场见证检验报告。

检查数量：按现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178的规定进行。

8.2.4 超长混凝土结构（构件）的裂缝宽度应符合设计要求。

检验方法：目测，读数显微镜测量。

检查数量：全数检查。

8.2.5 超长混凝土结构混凝土不应出现严重缺陷。

检验方法：目测，检查技术处理方案。

检查数量：全数检查。

8.2.6 超长混凝土结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

检验方法：测量，检查技术处理方案。

检查数量：全数检查。

8.2.7 超长混凝土结构的钢筋保护层厚度应符合设计要求。

检验方法和检查数量：按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。

8.2.8 用于超长混凝土结构的地下防水混凝土，其混凝土抗渗试件应在浇注地点随机取样。同一个工程，同一配合比的混凝土取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。

检验方法：检查混凝土抗渗试件检测报告。

检查数量：全数检查。

8.2.9 混凝土浇筑完毕后的养护措施，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定，且应保证及时而充分的湿养护。

检验方法：目测，检查施工记录。

检查数量：全数检查。

## 8.3一般项目

8.3.1 超长混凝土结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现较多的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。并重新检查验收。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

检查数量：全数检查。

8.3.2 后浇带和膨胀加强带的位置应按设计要求和施工方案确定。混凝土的浇筑应按施工方案进行。

检验方法：观察，检查施工记录。

检查数量：全数检查。

## 8.4工程资料

8.4.1 超长混凝土结构工程施工质量验收时，应提供下列文件和记录：

1 竣工图和设计变更文件；

2 原材料出厂合格证和进场检验报告；

3 预拌混凝土首次报告和预拌混凝土出厂合格证；

4 钢筋接头的见证检验报告；

5 混凝土工程施工记录，预应力钢筋制作、安装、张拉及预应力孔道灌浆和封堵记录；

6 混凝土试件强度见证检验报告；

7 混凝土性能检测报告，必须提供补偿收缩混凝土和后浇带、膨胀加强带所用的膨胀混凝土的限制膨胀率；

8混凝土结构实体检验报告；

9 隐蔽工程验收记录；

10 工程重大质量问题的处理方案和验收记录；

11 其它必要的文件和记录。

8.4.2超长混凝土结构子分部工程全部资料验收合格后，应将所有验收文件存档备案。

# 附录A 限制状态下补偿收缩混凝土抗压强度检验方法

（规范性附录）

A.0. 1 本方法适用于限制状态下养护的补偿收缩混凝土和填充用膨胀混凝土的抗压强度的检验。

B.0.2 试件尺寸及制作应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081 的有关规定，必须采用钢制模型，装入混凝土之前，应确认模型的挡块不松动。

B.0.3 试件养护和脱模应符合下列规定：

1 试件制作和养护的标准温度应为（ 20±2 ）℃。当在非标准温度条件下制作时，应记录制作和养护温度;

2 试件应带模在湿润状态下养护龄期不少于 7d ，可将试件置于水槽中，或置于空气中，并在其表面覆盖湿布;

3 龄期 7d 后可拆模进行标准养护。脱模时，模型破损或接缝处张开的试件，不得用于检验。

B.0.4抗压强度检验应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081 的有关规定。

# 附录B 裂缝修补

（规范性附录）

B.1 一般规定

B.1.1  裂缝修补前，应按国家现行有关标准的规定，对混凝土结构或构件进行调查、检测和评定。

B.1.2  裂缝修补的范围与时间应符合下列要求：

1 混凝土强度达到设计要求前不宜进行修补；

- 应在混凝土结构或构件的变形、裂缝稳定后修补；

- 对影响结构安全的裂缝应在加固后修补。

B.1.3  裂缝修补过程的安全措施、劳动保护，必须符合有关安全施工技术规定。

B.2 修补材料

B.2.1 裂缝修补材料除应具有良好的防水、抗渗性能外，尚应符合下列要求：

1  无毒、低污染；

2  修补材料与混凝土基体应彼此相容、结合紧密，应具有物理与化学稳定性；

- 在温度、湿度和收缩的作用下应保持稳定。

B.2.2 裂缝修补材料宜根据修补方法选用：

1  当在混凝土裂缝部位进行抹面处理时，表面处理材料可选用掺各种外加剂、聚合物乳液的水泥砂浆、水泥砂浆、特种砂浆、特种水泥砂浆和环氧胶泥；

2  当在混凝土裂缝部位进行涂膜处理时，可选用水泥基渗透结晶类、聚氨酯类、硅胶类、水泥基类、聚合物水泥类、改性环氧树脂类、丙烯酸酯类、乙烯一醋酸乙烯共聚物类涂料；

3   当采用填充密封法修补裂缝时，可选用聚硫橡胶类、聚氨酯类等柔性密封材料；

4   当采用压力灌浆法修补裂缝时，可采用掺有膨润土、粉煤灰等掺和料的水泥浆、水泥砂浆或超细水泥浆液、环氧树脂、聚氨酯等化学浆液。

B.3修补方法

B.3.1  裂缝修补方法，应根据裂缝宽度、深度、分布、及特性，可采用下列方法：

1  宽度小于0.2mm的非贯穿裂缝宜采用表面处理方法；

2  宽度大于或等于0.2mm的非贯穿裂缝宜采用填充密封方法；

3  贯穿裂缝、大体积混凝土的较深裂缝、有渗漏现象的不可见裂缝及走向不规则的裂缝，宜采用压力灌浆法。

B.3.2 采用表面处理方法修补地下混凝土结构裂缝时，应符合下列要求：

1 迎水面的地下混凝土结构裂缝，宜在基坑回填前进行表面处理；

2.裂缝及裂缝部位的表面，应在表面处理前清理干净；

3 裂缝较少时，表面处理范围可为裂缝两侧各500mm。裂缝密集时，宜全部处理。

B.3.3  采用填充密封方法修补裂缝时，应符合下列要求：

1  填充密封前，应沿裂缝将混凝土切割成宽约25mm、深约20mm~30mm的V形槽，槽内混凝土碎块、粉尘等应清理干净；

2 填充密封材料后，应抹压到与结构表面齐平。

B.3.4 当周围介质对混凝土和钢筋有腐蚀性时，应对开裂混凝土墙、板（或拱顶）的北海进行压力灌浆。

B.3.5  采用压力灌浆方法修补裂缝时，应符合下列要求：

1 灌浆前，应根据混凝土表面平整要求，沿裂缝切割（或不切割）成V行槽；对大体积混凝土的较深裂缝、有渗透现象的不可见裂缝或走向不规则的裂缝宜加钻斜孔；

2 应清除和清洗裂缝表面的松散混凝土、浮渣、孔内粉尘；

3 切割 形槽内灌浆的裂缝，直埋设灌浆嘴，钻孔灌浆的裂缝孔内直设灌浆管；

4 灌浆时，应封闭裂缝表面，并应预留浆液进出口。

- 本规范用词说明

1  执行本规范条文时，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范的规定执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《建筑结构荷载规范》GB50009

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《建筑地基基础设计规范》GB50017

《地下工程防水技术规范》GB50108

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《大体积混凝土施工技术规程》GB50496

《混凝土结构工程施工规范》GB50666

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107

《混凝土泵送技术规程》JGJ/T10

《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178

《纤维混凝土应用技术规程》JGJ/T 221

《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF 50

《纤维混凝土结构技术规程》CECS38

《建筑工程预应力施工规程》CECS180

《通用硅酸盐水泥》GB175

《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》GB200

《预应力混凝土用钢丝》GB5223

《预应力混凝土用钢绞线》GB5224

《混凝土外加剂》GB8076

《混凝土膨胀剂》GB23439

《混凝土质量控制标准》GB50164

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370

《预拌混凝土》GB/T14902

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046

《水泥混凝土和砂浆用合成纤维》GB/T21120

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

《混凝土泵送剂》JC473

《砂浆、混凝土防水剂》JC474

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52

《混凝土用水标准》JGJ63

《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T 3013

《钢纤维混凝土》JG/T 3064

广西壮族自治区工程建设地方标准

超长混凝土结构裂缝控制技术规程

DBJ/T45-XXX-2016

# 条文说明

广西壮族自治区工程建设地方标准

广西超长混凝土结构裂缝控制技术规程

DB45*****

备案号

条文说明

南  宁

- 1 总 则

1. 0. 1近年来，随着建设行业的发展，超长混凝土结构日益增多。混凝土收缩及温度变形由于受到约束产生的间接应力常常引起结构的开裂。裂缝的出现将影响结构的耐久性及建筑的使用，若设置伸缩缝，会给结构的防水构造带来诸多困难，并对抗震不利。为使超长混凝土结构的设计、材料选用、施工质量验收等有章可循，防止或减轻超长混凝土结构裂缝，做到确保工程质量、技术先进、经济合理、安全适用，特制定本规程。

1.0.4超长混凝土结构的裂缝成因较为复杂，受各种作用、环境条件、施工条件等因素的影响，因此设计与施工时应综合考虑各种影响因素。需要说明的是，按本规程要求建造的超长混凝土结构工程，只能减轻或防止其有害裂缝的产生，但不能杜绝。

1.0.5当采用柔性防水时，其设计使用年限不能满足结构的设计使用年限要求，因此地下混凝土结构应采用防水混凝土，做到结构自防水。同时可根据工程特点、工程部位选择使用补偿收缩混凝土、纤维混凝土、预应力混凝土，以提高结构的抗裂性能。

1.0.6超长混凝土结构的设计、材料选用、施工、验收必须满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204,《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119和现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的要求。

1.0.7本条阐明了本规程与其他相关标准的关系。这种关系遵守协调一致、互相补充的原则，即无论是本规程还是其他相关标准，在设计、施工和质量验收中都应遵守，不得违反。

# 2术语和符号

# 2.1 术语

2.1.3膨胀加强带一般设在原设计留有后浇带的部位，收缩应力比较集中，需要采用自应力大的补偿收缩混凝土对两侧混凝土进行强化补偿。根据工程结构特点和施工要求，膨胀加强带分为连续式、间歇式和后浇式三种构造形式。

2.1.5本规程所指的膨胀剂，包括水化产物为钙矾石(CaA·3CaSO4·32H2O)的硫铝酸钙类膨胀剂、水化产物为钙矾石和氢氧化钙的硫铝酸钙—氧化钙类膨胀剂、水化产物为氢氧化钙的氧化钙类膨胀剂，不包括其他类别的膨胀剂。氧化镁膨胀剂虽然在大坝混凝土中已有使用，但由于技术原因，目前还没有在建筑工程中应用，进行的研究也比较少，因此不包括在本规程中。

2.1.6 通过测量配筋率一定的单向限制器具的变形可以获得限制膨胀率。膨胀剂的限制膨胀率是膨胀剂产品的关键质量和技术指标，按照现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB23439规定的方法测定。补偿收缩混凝土的限制膨胀率是工程设计指标，按现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119或《混凝土膨胀剂》 GB23439规定的方法测定。

2.1.7 2.1.10按膨胀能大小可以将膨胀混凝土分为补偿收缩混凝土和自应力混凝土两类，其中补偿收缩混凝土的自应力值较小，主要用于补偿混凝土收缩和填充灌注，用于补偿因混凝土收缩产生的拉应力、提高混凝土的抗裂性能和改善变形性质时，其自应力值一般为0.2MPa~0.7MPa，用于后浇带、连续浇筑时预设的膨胀加强带、以及接缝工程填充时，自应力值为0.5MPa~1.0MPa，在这两种情况下使用的膨胀混凝土，由于自应力很小，故在结构设计中一般不考虑自应力的影响。

日本认为当膨胀混凝土经过干燥收缩后尚残留压应力，称为自应力混凝土，否则为补偿收缩混凝土。我国所称的自应力混凝土的自应力值较大，在结构设计时必须考虑自应力的影响，自应力混凝土主要用于制造自应力混凝土压力输水管。

以前是使用膨胀水泥拌制膨胀混凝土，自从膨胀剂问世后，由于其成本低，使用灵活方便，现在基本上都使用膨胀剂拌制膨胀混凝土，两种工艺拌制的补偿收缩混凝土性质大致相同。

# 3基本规定

3.0.2超长混凝土结构防裂设计与施工全过程，必须遵循节约资源和环境保护的原则。

3.0.4超长混凝土结构防裂措施必须从建筑结构设计、材料选择、施工工艺等方面进行控制。

# 4材料

# 4.1一般规定

4.1.1 为了正确应用，避免失误，因此本条规定产品出厂时，应有产品质量合格证并附有相应的说明书和注意事项。

4.1.3 本条规定超长混凝土结构所用的任何材料不得危害人身健康，不得污染环境，确保可持续发展是国家的大政方针。

# 4.2 水泥

4. 2. 1本条规定的是通用的硅酸盐水泥，未发现有适应性不良的现象。

4. 2. 2混凝土的热膨胀系数为1×10-5℃，温度变形对大体积混凝土不利。由于水泥的水化硬化反应是一个放热过程，体积厚大的混凝土水化热散发缓慢，会在早期产生大量的温度聚集，造成混凝土内外温差过大，内外膨胀不均，导致外部开裂，因此大体积混凝土应优先选择低热水泥，或者在使用普通硅酸盐水泥时，采取掺加掺合料等控制混凝土水化热的措施。

4. 2. 3氯离子会对钢筋、预应力钢筋、钢纤维等产生锈蚀，降低混凝土构件的使用寿命，因此应对氯离子进行严格的限制。

4. 2. 4水泥的强度不是衡量其质量好坏的唯一标准，并不是强度高的水泥就是好水泥。目前国内的部分企业为提高水泥的早期强度，采取了提高水泥细度、增加C3A和C3S含量的措施，造成水泥过细、水化热大。水泥颗粒越细，与水反应的表面越大，混凝土的收缩越大;用颗粒细的水泥配制混凝土，还存在对外加剂的吸附量大、混凝土坍落度损失快的弊病。以上现象都对混凝土的裂缝控制不利，

因此本条规定了水泥细度的上限。

水泥主要由C3S、 C3A、C2S和C4AF四种矿物组成的，其中的C3A水化放热量最大。研究表明：水泥中C3A的3d水化热分别约为C3S的3.7倍和C2S的17. 7倍，7d水化热分别约为C3S的7倍和C2S的37倍，C3A的收缩率大约是C3S和C2S的3倍。从控制混凝土的干缩和冷缩两方面出发，控制水泥中C3A的含量是非常有必要的。

4. 2. 5混凝土中的碱(Na+和K+)与骨料中的活性二氧化硅起反应，称为碱硅反应，某些碳酸盐类岩石(白云石等)骨料也与碱起反应，称为碱碳酸盐反应。这些碱骨料反应能引起混凝土体积膨胀、开裂，被视为混凝土的“癌症”。碱骨料反应是一个长期的渐进过程，其反应条件是:混凝土中有较高的碱含量、骨料具有碱活性以及存在水。地下工程是潮湿环境，要预防碱骨料反应只能从原材料抓起，应优先采用非碱活性的骨料，当不得不采用碱活性骨料时，则应采用低碱水泥，并控制混凝土中的总碱量，一般不宜超过3kg/m3，从而避免或者减轻碱骨料反应的危害性。

# 4.3骨料

4. 3. 1砂、石等原材料的性质影响混凝土的性能，从控制混凝土收缩和耐久性考虑，应该对砂、石的质量提出更高的要求。但是，随着国民经济的发展，一些地区的天然砂资源日趋匮乏，天然砂供不应求，部分城市已经部分采用人工砂取代天然河砂，但无论怎样，砂、石骨料的性能应符合相关标准的要求。

4. 3. 2尽管砂资源越来越紧张，但是对于有裂缝控制要求的超长混凝土结构工程，对影响质量的主要指标进行控制还是必要的。因为砂子中含泥量过大，不仅影响骨料与水泥浆的粘接力，降低混凝土的强度，而且会导致混凝土产生较大的收缩。另外，细砂的比表面积很大，需要包裹的水泥浆多，不仅浪费水泥，而且增加混凝土的收缩，对抗裂不利。

4.3.3与砂子一样，石子含泥量高，不仅影响骨料与水泥浆的粘接力，降低混凝土的强度，而且会导致混凝土产生较大的收缩。

骨料的选用，除应符合有关标准及混凝土质量要求外，还应适应混凝土的泵送、浇筑工艺及浇筑的结构构件的截面尺寸、钢筋疏密间距等情况的要求，以保证混凝土的施工质量，故在本条规定了粗骨料的最大粒径。

本条根据现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定提出了混凝土用粗骨料最大粒径的要求。从混凝土本身的性质来看，最大粒径增大时，石子的总表面积减小，包裹其表面所需的水泥浆体也减少，可节约水泥，且在一定和易性及水泥用量的条件下能减少用水量，提高混凝土强度。不过对于强度等级超过C40的混凝土，如果使用最大粒径超过40mm的粗骨料，对强度并无多大好处，此时由于减少用水量而获得的强度提高被大粒径骨料造成的不均匀性和较少粘结面积的不利影响所抵消。

对于钢纤维混凝土来讲，粗骨料最大粒径往往影响纤维均匀分布，骨料粒径过大，将削弱钢纤维的增强作用，且钢纤维易集中于大骨料周围，不便于钢纤维的分散。

随着我国砂资源的紧张，海砂已经进入市场，为减轻氯离子对钢筋的锈蚀，必须对砂的氯化物含量控制。

为减轻碱骨料反应影响混凝土的耐久性，应优先选择非碱活性骨料。部分地区的骨料具有碱活性，但不可能花费大量的经费从很远的地区购买非碱活性骨料。此种情况下，允许有选择性的采用低碱活性的骨料，但应控制混凝土中的总碱量。

按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52规定，利用快速法检验骨料的碱一硅酸反应危害，当试件14d平均膨胀率小于0.10%时，可判定骨料为无潜在的碱一硅酸反应危害；当试件平均膨胀率大于0.20%时，可判定为有潜在的碱一硅酸反应危害；当试件平均膨胀率在0.10%~0.20%之间时，需再采用“砂浆长度法”进行碱一硅酸反应危害试验。

4. 3. 4骨料在生产、采集、运输与存储过程中，容易混入一些影响混凝土强度、耐久性的有害物质(如方解石、烧结白云石、石灰、煤块、炉渣、矿渣或者其他的化工原料等)，外地曾发生过因混入有害物质而造成质量事故的事例，因此，有必要对此做出规定。

# 4.4 掺合料

4. 4. 1活性掺合料是指某些自身具有水硬性的材料，如碱性粒化高炉矿渣、增钙液态渣、烧页岩灰等。某些自身不具有水硬性，但经磨细并在碱性条件下，具有潜在活性，如硅粉、沸石粉、粉煤灰以及火山灰质材料(如火山灰、浮石、凝灰岩、硅藻土、蛋白石等)。

非活性掺合料是指某些不具有水硬性或活性甚低的人造或天然矿物材料，一般与水泥不起化学反应或反应很小，掺入混凝土中主要起填充作用和改善混凝土的和易性，如磨细石英砂、石灰石粉等。

本条仅对混凝土中常用的粉煤灰和磨细矿渣粉做出了相应的规定，超出此范围的掺合料必须经过试验验证，并有可靠的证明才能选用。

4. 4. 2粉煤灰是由电厂煤粉炉排出的烟气中收集到的灰白色颗粒粉末，是将磨成一定细度的煤粉在温度高达1100℃~1500℃的煤灰锅炉中燃烧后收集得到的细灰。在高温悬浮燃烧过程中，煤粉中含炭成分被烧掉，而其所含的页岩及黏土质矿物被熔融成液滴，当它们被烟道气带出并急速冷却时，即形成粒径大约在l~50μm的微细球状颗粒。它表面光滑呈球形，密度1.95g/cm3~2.40g/cm3。粉煤灰的成分与高铝粘土相接近，主要以玻璃体状态存在，另有一部分为莫来石、α石英、方解石及β硅酸二钙等少量晶体矿物，其主要化学成分为SiO2占40%~60%；Al2O3占20%~30%; Fe2O3占5%~10%，以及少量的氧化钙、氧化镁、氧化钠、氧化钾、三氧化硫等。粉煤灰的活性主要取决于玻璃体的含量，以及无定形的氧化铝和氧化硅的含量，而粉煤灰的细度、需水量比也是影响活性的两个主要物理

因素，因此粉煤灰应有严格的质量控制。

人工磨细的磨细粉煤灰会破坏粉煤灰玻璃体的表面光滑状态，造成混凝土需水量大，可泵性降低。

煤质、煤层不同，有可能造成氯化物含量不同，应该对其中的氯离子含量进行限制。

3. 4. 3符合现行国家标准《用于水泥中的粒化高炉矿渣》GB/T203规定的粒化高炉矿渣经干燥、粉磨(或添加少量石膏一起粉磨)达到相当细度且符合相应活性指数的粉体称为粒化高炉矿渣粉。

由于矿渣粉具有火山灰效应，因此，矿渣粉取代水泥后的混凝土28d强度并不会有显著的降低，反而会带来一些有利于商品混凝土的性能，减小坍落度损失，降低水化热，增加混凝土拌合物的流动性，提高可泵性，提高混凝土的耐久性等。

但是，细粉料会增大混凝土的收缩，并随其掺量的增大而收缩值增大。因此，对矿渣粉的比表面积应该提出上限的要求。

# 4.6 其他外加剂

4.6.1混凝土外加剂中的尿素、氨水等会造成从混凝土中释放出氨味，不仅影响人身健康，且影响混凝土的耐久性。冬期施工的混凝土释放氨味已经发生很多起了，因此，混凝土外加剂的氨含量限值是国家强制的规定。

4.6.2用硬石膏或工业副石膏(如氟石膏、磷石膏)作调凝剂的水泥，对不同种类的减水剂使用效果不同，如木钙、糖蜜缓凝剂掺入用硬石膏作调凝剂的水泥后会出现速凝、不减水等现象。

4.6.3氯盐阻锈类早强剂中含有锈蚀钢筋的氯离子。而氯盐类外加剂是一种典型的强电解质无机盐。根据现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的规定，预应力混凝土结构、相对湿度大于80%环境中使用的结构、处于水位变化部位的结构、露天结构以及经常受水淋或受水冲刷的结构、大体积混凝土结构等，严禁采用含有氯盐的早强剂和早强减水剂。

4.6.4在混凝土的各种原材料中，水泥和外加剂是带入混凝土中碱的主要来源。对于控制混凝土碱骨料反应来说，不仅要采用低碱水泥，而且还要控制外加剂带入混凝土中的碱含量。

# 4.8 纤维

4.8.1钢纤维的性能指标应符合现行行业标准《纤维混凝土应用技术规定》JGJ/221的规定。当混凝土中孔溶液是呈碱性的，在碱性环境中，高分子材料会加速老化、溶解，因此，要求纤维混凝土中的合成纤维必须具有良好的耐碱性能。

4.8.2合成纤维因种类不同，性能存在差异，且规格很多，对提高混凝土的抗弯曲疲劳和抗压疲劳、抗冲击、抗爆裂、韧性等性能的作用很小，在满足标准规定的性能的情况下，用户可以根据需要进行选择。

# 4.9 钢筋及其它材料

4.9.5预应力孔道灌浆材料的质量对工程质量影响很大，因此本条标准对孔道灌浆材料提出了要求。

预应力筋的锈蚀有可能导致结构的突然破坏，且事先不易发现，因此，对灌浆材料也提出了氯化物含量的要求。

# 5 设计

# 5.1 一般规定

5.1.1混凝土收缩时产生裂缝是因为混凝土的收缩受到约束，在其中产生的拉应力超过其极限拉伸应力所致。地下混凝土结构除受到地下结构自身的约束外，还要受到底板下和侧墙外土壤的摩擦约束，采用桩基时还要受到桩的约束。不同土壤对地下混凝土结构的摩擦约束是不同的，本条结合工程经验及不同土壤的约束情况，将地下混凝土结构适用本规程、不设永久变形缝的长度做了规定。对于目

前实际工程中采用较普遍的柱下独立基础加防水板的做法，若独立基础为倒置时，由于其增加了地基土对底板的约束，应按表5.1.1中桩基的要求考虑。

应该指出，地下混凝土的防裂应在设计、材料、施工诸环节综合采取“防、放、抗”等措施，才能取得好的效果，不仅仅是限制长度就能解决的。

5.1.4~5.1.6后浇带作为“放”的一种防裂技术措施已有数十年的成功应用经验，在实际工程中取得了良好的效果。膨胀加强带、加强配筋、设置附加收缩钢筋、纤维混凝土及预应力混凝土是通过提高混凝土的抗裂能力来达到防止混凝土开裂的目的，属于“抗”的技术措施。保温隔热、保水养护、延长养护时间是减少温度和湿度变化对混凝土收缩的不利影响，属于“防”的技术措施。

收缩后浇带的作用是释放混凝土的早期收缩应力，设置在收缩应力可能集中的部位才能充分发挥作用，而沉降后浇带主要是为了调整不同部位结构间不均匀的压力或沉降设置的，实际工程中也同时兼作收缩后浇带。后浇带释放的是混凝土的早期收缩应力和沉降差引起的次应力，后浇带封闭后依然是应力比较集中的部位，而且若填充后浇带的混凝土收缩大，则与己固化的带外混凝土结合不好，容易出现裂缝。因此后浇带混凝土应采用膨胀率高的填充用膨胀混凝土浇筑。补偿收缩混凝土是集结构承重、防水于一体的抗裂防水材料，国外称其为不透水混凝土。根据现行行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178和《UEA补偿收缩混凝土防水工法》YJGF22以及众多地下室和水池的工程实践提供的范例和经验，补偿收缩混凝土抗裂防水效果好，性价比最优。后浇带封闭后随着温度和湿度的变化，混凝土还会有一定的收缩，尤其是目前地下工程的长度在不断的增长，设计中要满足后浇带的间距要求会需要预留过多数量的后浇带。根据一些计算分析，带外采用补偿收缩混凝土后可适当加大后浇带的间距，减少后浇带的数量，方便施工。因此，有地下水或地下室过长时，后浇带外混凝土也应提高抗裂能力，宜采用补偿收缩混凝土或纤维混凝土。

膨胀加强带是近年来随着超长混凝土结构无缝设计技术发展起来的防裂技术措施，可以部分或完全代替收缩后浇带而方便连续施工。但采用膨胀加强带后，由于混凝土在短时间内即形成了长度很长的整体构件，浇筑过程中未能分段充分释放一定的早期收缩应力，完全要靠材料本身(包括钢筋)来承受全部的收缩应力，因此，为提高混凝土的抗裂能力，带外混凝土应采用补偿收缩混凝土或纤维混凝土。由于合成纤维混凝土对抵抗混凝土的后期收缩应力作用不大，带外不用补偿收缩混凝土而用纤维混凝土时应采用钢纤维混凝土。同后浇带一样，膨胀加强带处同样是应力比较集中的地方，带内也应采用更高膨胀量的填充用膨胀混凝土加强。

应该注意到，膨胀加强带在我区的应用时间还不是很长，经验不是很多，而后浇带的应用已有非常成功的经验。因此，在工程长度很长时宜慎用膨胀加强带，严格按本规程第5.2.8条的要求分段浇筑，在施工中加强管理，工期允许时还是采用后浇带为宜，或者二者结合使用。

实际工程中，大体积混凝土施工时多掺入适量的粉煤灰来降低水化热。掺入粉煤灰后混凝土的强度较普通混凝土增长得慢。但大体积混凝土多用在高层建筑的地下室底板，高层建筑施工周期长，前期底板的受力远低于设计值，因此，大体积混凝土的强度等级可采用龄期为60d或90d的强度来标定。

5.1.7由于外防水的使用寿命很难达到混凝土结构的设计使用年限，因此，即使设有外防水层，与土壤接触的地下混凝土结构构件仍应按防水混凝土构件考虑。

考虑混凝土耐久性的要求，地下结构的混凝土强度等级不应低于C30。而混凝土强度越高，需要的水泥用量越多，施工时产生的水化热越多，混凝土越容易开裂。根据工程经验，地下混凝土结构的强度等级不宜超过C40。

5.1.10~5.1.11钢筋的配置除要满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定外，重点结合防裂的要求做了规定。

5.1.13采取保温措施是为了减少温度变化对混凝土胀缩的影响，防止温度应力导致混凝土结构产生裂缝。对目前实际工程中外墙外保温和防水外保护采用聚苯板的做法做了规定。

5.1.14 地下混凝土结构防裂应在材料、设计及施工各环节综合采取措施，因此，对采用的混凝土原材料的具体要求，比如砂石含泥量、碱含量等，应在设计文件中注明，并对混凝土的养护及拆模时间，尤其是外墙及后浇带、膨胀加强带等特殊构件及部位，提出明确规定。基坑应尽早回填，避免地下结构长期暴露。混凝土结构要外露过冬时，应对后浇带的封闭提出具体要求。地下结构的外保温应在建筑施工图中有明确构造做法。

# 5.2 补偿收缩混凝土

5.2.1规定了补偿收缩混凝土的性能指标。

5.2.2规定了填充用膨胀混凝土的性能指标。

5.2.3规定了补偿收缩混凝土限制膨胀率的试验方法。

用单向限制膨胀率来表示补偿收缩混凝土的变形值，根据补偿收缩混凝土的定义，当自应力为0. 2MPa~1.0MPa时，相应的限制膨胀率约为0.015%~0.060%，需要指出的是，在特殊条件下使用大膨胀率混凝土时，应事前进行必要的试验研究。

补偿收缩混凝土的膨胀与强度发展有着密切的关系，从强度与膨胀的协调关系考虑，其强度等级不宜低于C30。后浇带或膨胀加强带部位的混凝土，强度等级不宜低于C35。早期强度太高会抑制膨胀，从膨胀的角度来看，补偿收缩混凝土的强度不宜大于C40，因此当设计强度大于C40时，应适当提高膨胀剂掺加量或采取降低早期强度的措施。

5.2.4规定了补偿收缩混凝土抗压强度的检验方法。

对补偿收缩混凝土，按照现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081检测。对用于填充的膨胀混凝土，有时因膨胀过大会出现无约束试件强度明显降低的情况，应使试件在试模中处于接近三向限制的状态，比较符合实际使用情况。

5.2.5本条规定了后浇带的构造和设置原则。后浇带的详细构造见现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB501080

5.2.6本条规定了膨胀加强带的构造和设置原则。

膨胀加强带是一种旨在提高混凝土结构抗裂性能的技术措施。施工中采用膨胀加强带的目的是代替后浇带，进一步简化施工工艺，所以一般设置在后浇带的位置。为了有效发挥膨胀效果，增加长度方向的膨胀量值，所以其宽度应该比后浇带更宽一些;膨胀加强带是一种“抗”的措施，在连续施工的混凝土结构中，为提高其抵御收缩应力的能力，增设一些附加钢筋。膨胀加强带的构造与后浇带

基本相同，但是在较厚的板中，一般不用设止水带。图1~图3是工程实践过程中应用效果比较好的部分节点构造示例，工程技术人员可以根据工程特点选择更合理的构造形式。其中图1一图3是板式结构中三种膨胀加强带构造示意图。图1是连续浇筑混凝土时的膨胀加强带构造示意图，图2是与先浇筑混凝土相接时采用的膨胀加强带构造示意图，图3是一种类似于后浇带的后浇筑方式，除大体积混凝土考虑温度收缩应力外，一般可以在浇筑完两侧膨胀混凝土的任何时候回填浇筑。墙体一般采用后浇式膨胀加强带，在两侧混凝土浇筑完7d~14d后回填浇筑。

对于钢筋混凝土结构的裂缝控制有“抗”与“放”两种措施。设膨胀加强带方式属于“抗”，后浇带或后浇式膨胀加强带方式属于“放”，同时使用补偿收缩混凝土、后浇带、膨胀加强带体现了“抗”与“放”的结合。对于地下结构及较薄的构件，以“抗”为主较为有利；对于地上结构及厚大构件，结合采用“放”的措施较为妥当。

设置的膨胀加强带条数及形状依工程构造、尺寸和施工组织安排由设计和施工技术人员视工程具体情况酌定。

| 图1连续式膨胀加强带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1—补偿收缩混凝土 | 2—密孔钢丝网 |  |  |  | 3膨胀加强带混凝土 |
| 图2间歇式膨胀加强带 |  |  |  |  |  |
| 1—先浇筑的补偿收缩混凝土 |  | 2—施工缝 |  | 3—钢板止水带 |  |
| 4—后浇筑的膨胀加强带混凝土 |  | 5—密孔钢丝网 |  | 6—与膨胀加强带同时浇筑的补偿收缩混凝土 |  |
| 图3后浇式膨胀加强带 |  |  |  |  |  |
| 1—补偿收缩混凝土 |  |  | 2—施工缝 |  |  |
| 3—钢板止水带 |  |  | 4—膨胀加强带混凝土 |  |  |

5.2.7规定了补偿收缩混凝土连续浇筑的结构长度。

设置的膨胀加强带条数及形状应依工程构造与尺寸确定，当长宽比较大或构造复杂时，相邻加强带或后浇带的间距应适当减小。

对于因超长、大面积采用分段浇筑的工程，可分区段连续浇筑，在相邻区段之间设后浇式膨胀加强带比单设后浇带有利于缩短工期。后浇式膨胀加强带实质上是一种加宽、加强的后浇带。另外，跳仓施工也是超长、大面积分段浇筑中常用的施工方式，与后浇带、后浇式膨胀加强带相比，减少了一条施工缝。

在确定伸缩缝间距及连续浇筑的结构最大长度时，对板式结构可适当放宽，对墙体结构应从严控制。

现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010指出，在采用后浇带分段施工或施加应力或采取能减小混凝土收缩的措施时，可以延长伸缩缝间距。补偿收缩混凝土膨胀产生的自应力(化学预应力)能够抵消混凝土结构因为收缩产生的拉应力，因此可以减免为释放收缩应力而设置的后浇带，延长浇筑区段，故本条规定与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定是统一的。

# 5.3 预应力混凝土

5.3.1明确本节所述预应力技术可防止或减轻硬化后混凝土由于温度变化和混凝土收缩所产生的裂缝，对混凝土硬化前所产生的裂缝仅有愈合作用，对混凝土早期裂缝可采用补偿收缩混凝土或纤维混凝土等技术措施予以避免。

5.3.2预应力筋宜按构件截面形心对称布置，可使计算简化。其他各款参照现行行业标准《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ92给出，考虑到预应力钢筋的作用仅用于防裂的目的，降低了平均预压应力下限值，取为0. 7MPa。

5.3.4结构在间接作用下所产生的应力与有效预应力的差值应不大于混凝土的抗拉强度标准值。考虑一定的可靠度，差值取0. 5 ftk。

5.3.5本条规定在于减少支撑构件的约束影响，降低预应力损失。

5.3. 6本条规定在于避免由于支撑构件约束而产生的结构裂缝。

# 5.4 纤维混凝土

5.4.1明确了纤维混凝土的适用范围。

5.4.3对于采用钢纤维混凝土的结构或构件可根据不同的受力情况进行相应的配筋设计并满足规程的构造要求。

5.4.4~5.4.5钢纤维对于混凝土的裂缝控制有利，因此在进行裂缝控制验算时要考虑钢纤维的影响并对计算结果进行修正。修正后的裂缝宽度要满足本规程对构件裂缝宽度的控制要求。

5.4.6试验研究表明，掺有合成纤维的混凝土与基体混凝土相比，其抗压强度、弹性模量、泊松比和线膨胀系数变化很小，故可按有关混凝土结构设计规范的规定采用。当纤维含量较大时(超过0. 15%)，有关参数的选取应通过试验确定。

5.4.7当合成纤维用于限制混凝土早期收缩裂缝时，影响阻裂效果的是塑性阶段混凝土的弹性模量和抗拉强度。而不同的强度等级的混凝土或砂浆在塑性阶段的弹性模量和抗拉强度都很低，因此在这种情况下，在进行合成纤维混凝土结构构件承载力计算时可采用结构设计所需要的素混凝土的强度等级。

# 6 混凝土生产技术

# 6.1 一般规定

6.1.1规定了混凝土结构所用的混凝土拌合物，必须用预拌混凝土或现场移动式搅拌站生产的混凝土，这样才能保证连续浇筑。

6.1.2用于混凝土生产所用原材料必须符合有关标准的要求，并必须有明显的识别标志。

6.1.3对于受侵蚀介质作用的混凝土应选用相应的水泥，可优先选用普通硅酸盐水泥。

6.1.4对于混凝土中的氯离子应根据所处的环境，有不同的限量要求，否则将影响混凝土的长期耐久性。

# 6.2 配合比

6.2.1混凝土的配合比设计按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55进行。必须满足设计的强度、限制膨胀率、抗渗等级和耐久性的要求；同时满足施工和易性的要求，便于浇筑、振捣密实。

6.2.2对于最低水泥用量、水胶比、砂率、掺合料、膨胀剂或抗裂防水剂、合成纤维、钢纤维做出了推荐值，并对混凝土拌合物的坍落度、初凝时间、氯离子、含碱量作了规定。

6.2.3必须先进行试配，试配时应进行抗裂性试验和混凝土水化热计算。

6.2.4为保证混凝土结构的防裂性，混凝土配合比必须提供限制膨胀率测定值。

# 6.3 计量

6.3.1计量器具的校正、检定与预拌混凝土要求相同。

6.3.2增加了对合成纤维、钢纤维的每盘允许偏差值，它们同水泥、水、外加剂等均为士20%。

# 6.4 制备

6.4.1强调混凝土拌合物的均匀性，提出延长搅拌时间为30s，并对合成纤维和钢纤维混凝土搅拌时间、投料方法作了规定。

6.4.2拌合物的坍落度的测定地点和抽样次数作了规定，应观察其和易性。

6.4.3对不合格拌合物作了规定。

# 7 混凝土施工技术

# 7.1 一般规定

7.1.1强调了混凝土结构施工验收尚应执行的国家有关标准。

7.1.2应根据设计图纸和施工条件，结合工程混凝土结构特点确定施工方案，编制施工组织设计和质量控制措施，对施工测量、机具选用、钢筋连接、模板安装、混凝土作业及季节施工等应进行方案优选，并做好充分准备。

7.1.3混凝土拌和物及其他材料的各项指标应符合设计要求和本规程相关规定。

7.1.4明确混凝土试件的取样与留置所遵循的有关规定。抗渗混凝土试件留置组数可根据实际需要确定。

7.1.5强调了纤维混凝土结构和预应力混凝土结构施工尚应符合的有关规程。

# 7.2 模板工程

7.2.1~7.2.4根据目前混凝土结构的具体情况，特别是近几年来工程施工经验的总结，提出比较系统的模板安装与拆卸方案。

施工单位也可以根据自身的技术和设备能力，在此基础上结合工程的具体情况和特点，制定更加完善、更加合理、更加先进的施工工艺。

将模板的尖角和棱角修成圆角，可避免浇筑振捣结构构件时，钢纤维堆露出构件表面。

# 7.3 钢筋工程

7.3.1钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要，对其质量应从严要求。

7.3.2设计单位综合考虑钢筋性能、结构抗震要求等因素，对不同部位、构件采用的钢筋作出明确规定。施工中，钢筋的品种、规格、性能应符合设计要求。

7.3.4指出纵向受力钢筋的连接方式应符合有关要求。

7.3.6在浇筑混凝土之前，应对钢筋隐蔽工程各项参数的符合性，要认真进行检查。

# 7.4 预应力工程

7.4.1指出了预应力混凝土的施工应符合的相关规定。

7.4.7预应力钢筋张拉完后，应做好张拉端的保护工作。

# 7.5 混凝土工程

7.5.1混凝土结构需要的混凝土质量高，数量大，应采用预拌泵送混凝土，并选取有自动计量装置、质量有保障的混凝土搅拌站。

7.5.2混凝土浇筑前，应对模板、钢筋工程进行验收，合格后方可浇筑混凝土。必须合理划分施工段，安排施工人员，以使每个区段的浇筑数量和时间大致相等。

7.5.3~7.5.5每一振点的振捣延续时间，应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落。混凝土结构的底、顶板在浇筑混凝土前应根据确定的浇筑方向和顺序在钢筋上预先架设铁马凳;铺设跳板，既方便布设泵管，又方便操作人员行走，还可避免冲击破坏、踩踏钢筋。在浇筑混凝土过程中应派专人看护钢筋。

7.5.6 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理亦应按施工技术方案执行。施工缝的位置应设置在结构受力较小且便于施工的部位。

7.5.7 上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇筑，可以使上下层混凝土在初凝前结合好，不形成施工缝。

7.5.8大体积混凝土施工时，为控制有害裂缝的出现，应从混凝土的水化升温、延缓降温速率、减小混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件和设计构造等方面采取有效措施加以控制。

加强测温和温度监控与管理，随时控制混凝土内的温度变化与内外温差，及时调整保温及养护措施，进而有效控制有害裂缝的出现。

7.5.9~7.5.10为保证混凝土结构的抗渗性能和便于施工，尽量采用整体浇筑混凝土，减少水平施工缝，并在水平施工缝处按设计规定设止水带或止水条。

7.5.13~7.5.14应在混凝土浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖和浇水。浇水次数应以能保证混凝土处于湿润状态为准。

混凝土的养护用水应与拌制用水相同。

# 7.6特殊部位施工

7.6.1~7.6.2后浇带、膨胀加强带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定，混凝土浇筑应按施工技术方案进行。

后浇带在浇筑混凝土前，必须将整个混凝土表面按照施工缝的要求进行处理，填充混凝土的强度等级必须比原结构强度提高一级。

# 7.7雨、冬期施工

7.7.1阴天浇筑混凝土时要准备好防护用具，确定合理的浇筑顺序，以便在雨大不能继续浇筑混凝土时，能将施工缝留在合理的位置。新浇混凝土应覆盖，以防雨水冲刷。

7.7.4规定了混凝土冬期施工的条件。当采用暖棚法施工时，需要设专人检测混凝土及棚内温度，暖棚内测温点应选择具有代表性位置进行布置。每昼夜测温不应少于四次。

7.7.5规定了冬期施工混凝土的出机温度和入模温度。

7.7. 6蒸汽养护包括升温、恒温、降温三个阶段。

# 7.8 安全施工

7.8.3~7.8.13规定了混凝土施工的安全注意事项。

# 8 质量验收

# 8.1 一般规定

8.1.1混凝土结构工程质量验收要和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求一致，由于本规程的重点是对防裂技术进行规定，所以在质量验收时，要强化对防裂技术措施和防裂施工效果的质量验收。

# 8.2主控项目

8.2.1原材料质量的优劣是保证混凝土质量的先决条件，因此必须严把原材料质量关。对合格证的有效性和进行检验各项参数的符合性，要认真进行检查。

8.2.2进行混凝土强度验收时，要以见证检测混凝土试块强度和主体结构检测混凝土强度为主。

8.2.3对补偿收缩混凝土，本条要求检测其限制膨胀率。限制膨胀率的检测，以往做的较少，缺乏经验，所以要予以充分重视。

8.2.4由于用读数显微镜量测混凝土结构或构件的裂缝宽度准确度高，能较真实地反映裂缝的实际宽度，因此不得采用其他检测方法来量测裂缝宽度。

8.2.5~8.2.8这些规定是现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《地下防水工程质量验收规范》GB50202中所要求的内容，必须做到。

混凝土无有害裂缝，是混凝土结构防水抗渗的重要条件，所以必须加强全过程施工管理。混凝土抗渗试件的试验，检测的是混凝土的配制质量。

8. 2. 9混凝土浇筑完毕后，如果不能进行及时而充分的湿养护，将造成混凝土回弹值低、碳化深度大，对正确推定混凝土的强度带来了不利影响，所以对混凝土养护制度和养护措施的建立与执行，必须进行核查。

# 8.3一般项目

8.3.1混凝土跑浆、胀模、夹渣等一般缺陷，影响外观质量。对这些一般缺陷应按技术方案认真进行处理。处理好后，应该重新组织验收。

# 8.4工程资料

8.4.1给出了超长混凝土结构工程施工质量验收时应该提供的文件和记录，包括超长混凝土结构工程子分部验收时应该具有的全部资料。

# 附录A 限制状态下补偿收缩混凝土抗压强度检验方法

A.0.1 大膨胀混凝土在无约束情况下，抗压强度会显著降低；在充分限制情况下，其强度比无约束状态高，也高于相同配合比的普通混凝土。制定本检验方法，目的在于使试验结果更趋近于工程实际情况，以作为混凝土设计强度等级与采用 60d或 90d强度的参考。

A.0.2 钢制模型的弹性模量与混凝土中的钢筋相同。宜采用单块模。

A.0.3 为了保证混凝土膨胀需要的水分、并充分受到约束，达到理想的膨胀效果，至少需要保持带模湿润养护7d。

# 附录B  裂缝修补

# B.1 一般规定

B.1.1 结构工程的裂缝和渗漏水是普遍存在的现象，形式也多种多样，对混凝土结构性能的影响程度也不尽相同，必须经过调查、检测和评定才能确定裂缝的性质，并据此确定治理方案。

B.1.2 裂缝修补时间的确定主要考虑裂缝修补效果问题，只有结构稳定且混凝土达到设计强度后裂缝才能基本停止发展。虽然宽度小0.2㎜的裂缝被认为是无害裂缝，但有渗漏水时必须治理。

# B.2修补材料

B.2.1 防水堵漏时，除考虑材料的稳定性、工作性和耐久性之外，更应该注意施工人员的健康和环境保护。应尽量选用无毒或低毒的防水材料，以保护施工人员身体和周围环境。

B.2.2 材料的选择取决于工艺的选择，而工艺的选择又取决于裂缝的性质和环境情况。一般情况下，迎水面的表面处理最简单，用有机、无机材料、有机无机材料结合均可，但最好适当考虑、可变形性，以应对处理后的进一步变形。背水面的表面处理一般选用与混凝土融合性好粘接力强的水泥基材料：水压低的细小裂缝的注浆修补一般选用有机的化学材料低压注浆，高水压的大裂缝一般选用水泥基材料高压注浆。有机化学材料可注性好、防水能力强，但刚性差、价格高，适用于低水压、小用量；而水泥基材料可注性不如化学浆材，但强度高价格便宜，适用于高水压、大用量。

# B.3 修补方法

B.3. 2 在地下混凝土结构的内表面和外表面作防水砂浆抹面防水，是我国传统的简便有效的防水方法，特别是在结构自防水或外贴卷材防水失败后，往往用这种方法补救。防水砂浆做法很多，五层抹面是最普通的方法，它不使用任何防水外加剂，仅利用不同配比的素浆和砂浆分层次交错抹压而成连续封闭的整体防水层，这种方法40 年代就己应用，具有几十年的历史。随着防水技术的发展，普通防水抹面己被掺有各种外加剂，防水剂和聚合物乳液的砂浆所代替，且技术性能有很大进步，施工程序也有所简化。

B.3. 3 当裂缝不贯穿，没有明显的渗漏水情况时填充密封法，目的是对裂缝的进一步发展有所防范。
B.3.4 内注浆的目的是堵水与加固，封堵混凝土衬砌由于施工缺陷所造成的渗漏水。混凝土毕竟是密实性的材料，壁内缺陷很小，粗颗粒的材料如水泥浆液很难达到预期的堵水目的。因此必须选择渗透性能好的灌浆材料，使其在一定压力下渗入衬砌结构内起到堵水加固的作用。
    当环境水压过大，内注浆不能解决堵水问题时采用背后注浆：环境水有腐蚀性时，为保证混凝土和钢筋不受腐蚀，通过背后外注浆而将腐蚀性介质阻挡在混凝土外部。